广 西 壮 族 自 治 区 地 方 标 准

陶粒混凝土自保温砌块技术规定

2011-XX-XX    发布                        2011-XX-XX   实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

前  言

为了提高陶粒混凝土自保温砌块（以下简称陶粒砌块）产品的质量，规范陶粒砌块围护墙的设计、施工与验收，以适应墙材革新和建筑节能的需要，特研编《陶粒混凝土自保温砌块技术规定》

编制组在编制过程中，通过调查研究，总结实践经验，借鉴国内外先进研究成果，在广泛征求有关方面意见的基础上，对主要问题进行了专题论证，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，并经审查定稿。

本规范由总则、术语和符号、材料、设计要求、施工要求、质量标准和工程验收等共七章。

本规范为首次发布。

本规范由广西壮族自治区住房和城乡建设厅提出并归口管理，由广西华蓝设计（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中请各单位结合工程实践，注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈至广西壮族自治区住房和城乡建设厅或编制单位广西华蓝设计（集团）有限公司（地址：南宁市华东路39号，邮政编码530011），以供今后修订时参考。

本规范主编单位：广西华蓝设计（集团）有限公司（原广西建筑综合设计研究院）

本规范主要起草人员：喻泽斌  徐  伟  徐群英  单 梅  肖海生  谢慧娜 梁文洲  杨开胜   黄  昱

本规范主要审查人员：

目   录

1  总则	1

2  术语和符号	1

2.1  术语	1

2.2  符号	2

3  材料	2

3.1  一般规定	2

3.2  陶粒砌块	2

3.3  砌筑砂浆	3

3.4  混凝土	3

3.5  钢筋	3

3.6  外保温砂浆	4

4  设计要求	4

4.1  一般规定	4

4.2  建筑节能设计	5

4.3  一般构造措施	5

4.4  抗震构造措施	6

4.5  保温构造措施	7

5  施工要求	7

5.1  一般规定	7

5.2  墙体砌筑	8

5.3  构造柱施工	9

5.4  雨、冬期施工	10

5.5  安全施工	10

6  质量标准	11

6.1  主控项目	11

6.2  一般项目	11

7  工程验收	12

1  总则

1.0.1  为了使陶粒混凝土保温砌块（以下简称陶粒砌块）围护墙的设计与施工做到因地制宜、就地取材、技术先进、经济合理，安全适用，确保节能效果和工程质量，制定本规定。

1.0.2  本规定适用于以陶粒砌块砌体做框架结构和框剪结构中框架部分围护墙的一般工业与民用建筑。

1.0.3  陶粒砌块围护墙的设计与施工，除应符合本规定要求外，尚应符合现行国家有关强制性标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  陶粒混凝土保温砌块

以普通混凝土、陶粒、制作的其孔洞内填充以聚苯颗粒为主的保温砌块。主要用于非承重部位，规格为390×190×190。

2.1.2  围护墙  external wall

在框架结构或框剪结构房屋中承担自重并起围护作用的墙体。

2.1.3  系梁  tie-beam

在墙的门窗洞口顶或墙体半高处，沿墙体水平方向设置封闭状的按构造配置的混凝土梁式构件。

2.1.4  构造柱  structural concrete column

在墙的规定部位，按构造配筋，并按先砌墙后浇灌混凝土的施工顺序制成的混凝土柱。

2.1.5  砌筑砂浆  masonry mortar

由水泥、砂、水以及根据需要掺入的掺合料和外加剂等组份制作的，用于砌筑块体的砂浆。

2.1.6  混凝土砌块砌筑砂浆  mortar for concrete small hollow block

由水泥、砂、水以及根据需要掺入的掺和料和外加剂等组份按一定比例，采用机械拌和制成，专门用于砌筑混凝土砌块的砌筑砂浆，简称砌块专用砂浆。

2.1.7  伸缩缝  expansion and contraction joint

将建筑物分割成两个或若干个独立单元，彼此能自由伸缩的竖向缝。

2.1.8  传热系数  heat transfer coefficient

在稳态传热条件下，围护结构两侧空气温度差为1K，1h内通过1m2面积传递的热量。

2.1.9  检验批  inspection lot

按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

## 2.2  符号

MU—砌块的强度等级；

M—砂浆的强度等级；

- 1  Mb—混凝土砌块砌筑砂浆的强度等级；

C—混凝土的强度等级；

A—面积；

λ—导热系数；

K—传热系数；

# 3  材料

## 3.1  一般规定

3.1.1  陶粒砌块围护墙所选用的材料应符合现行产品《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229-2002标准的规定，并应有出厂合格证。

3.1.2  陶粒砌块围护墙所选用材料的物理力学性能指标应经检测确定，并应符合设计要求。

3.1.3  进入施工现场的陶粒砌块陶粒砌块养护龄期不得低于28d，施工前应检验其强度、干燥收缩率、相对含水率及容重。合格后方可使用。

## 3.2  陶粒砌块

3.2.1  陶粒砌块采用轻骨料混凝土或者普通混泥土添加陶粒、粉煤灰等制成。

3.2.2  陶粒砌块壁厚不宜小于20mm，肋厚不宜小于18mm。

3.2.3  陶粒砌块的孔洞应符合下列要求：

1  孔洞率不应小于25%，不宜大于50%；

2  孔洞内应填塞高效保温材料。保温材料的导热系数不应大于0.08W/（m·K），憎水率不应小于70%。

3.2.4  陶粒砌块的物理力学性能指标应符合下列要求：

1  外墙围护结构用陶粒砌块的强度等级不应低于不应低于MU5.0；

2  体积密度不应大于1300kg/m3.

3  墙体的传热系数为K=1.2w/m2.k(墙体厚度为250mm,两面抹灰)，当要求传热系数K≤1 w/m2.k时，可以通过改善空洞内保温材料的热工性能来实现。

4 吸水率不应大于20%，收缩率和相对含水率应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4  陶粒砌块的收缩率和相对含水率

| 收缩率（%） | 相对含水率（%）不大于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工现场或使用地点的湿度条件 |  |  |
|  | 潮 湿 | 中 等 | 干 燥 |
| ＜0.03 | 45 | 40 | 35 |
| 0.03～0.045 | 40 | 35 | 30 |
| ＞0.045～0.065 | 35 | 30 | 25 |

注： 表中潮湿系指年平均湿度大于75%的地区；中等系指年平均湿度为50%—75%的地区(阜阳地区属于中等地区)；干燥系指年平均湿度小于50%的地区。

5  加入粉煤灰等火山灰质掺合料的陶粒砌块，其碳化系数不应小于0.8，软化系数不应小于0.8

6   抗冻性应符合抗冻标号F15的要求；

7  放射性指标应符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566的要求。

3.2.5  陶粒砌块砌体的线膨胀系数和收缩率可按表3.2.5采用。

表3.2.5陶粒砌块砌体的线膨胀系数和收缩率

| 材料类型 | 线膨胀系数10-6/℃ | 收缩率mm/m |
| --- | --- | --- |
| 普通混凝土 | 10 | -0.2 |
| 轻骨料混凝土 | 10 | -0.3 |

注： 表中的收缩率系由达到收缩允许标准的块体砌筑28d的砌体收缩率。

## 3.3  砌筑砂浆

3.3.1  砌筑陶粒砌块砌体，可采用普通砌筑砂浆或砌块专用砂浆。

3.3.2  陶粒砌块专用砂浆的技术性能要求应符合《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JC860规定。

3.3.3  普通砌筑砂浆的强度等级不应低于M5，砌块专用砂浆的强度等级不应低于Mb5。

3.3.4  砌筑砂浆应具有良好的工作性，（包括稠度、流动度、和易性，分层度）砂浆稠度应控制在50-70mm，水泥混合砂浆分层度一般不应超过20mm。

- 3.4  混凝土

3.4.1  浇注构造柱、系梁及其他构件的混凝土，可采用普通混凝土或普通细石混凝土。

3.4.2  浇注砌块孔洞的混凝土可采用微膨胀细石混凝土。

3.4.3  混凝土或微膨胀细石混凝土的强度等级不应低于C20。

- 3.5  钢筋

3.5.1  系梁、构造柱等混凝土构件的纵向钢筋宜采用HRB335级热轧钢筋，箍筋宜采用HPB235、HRB335级热扎钢筋。

3.5.2  灰缝钢筋宜采用直径不大于Φ6.5mm的HPB235级热轧钢筋。

## 3.6  外保温砂浆

3.6.1  梁、柱外侧，门窗洞口边，女儿墙及外露混凝土构件宜采用无机活性保温砂浆保温。

# 4  设计要求

## 4.1  一般规定

4.1.1陶粒砌块墙的分段净长度应以1M为基本模数，门、窗洞口平面与竖向（高度）尺寸应符合1M的基本模数。

4.1.2陶粒砌块墙宜做墙体排块设计，宜优先采用主规格砌块，减少辅助规格砌块的类型和数量。

4.1.3  节能建筑宜采用墙体与梁平齐的方案，在外墙抹灰时在混凝土构件部位进行无机保温砂浆的施工，以防止冷桥的产生。当采用EPS板材类保温时，陶粒砌块围护墙外皮多出框架柱外皮的尺寸不应小于30mm。

4.1.4  门、窗、设备等固定点及固定件，均应在设计文件上标注或说明。

4.1.5  本砌块仅适用部位在室内地坪以上的砌体。

4.1.6陶粒砌块围护墙，其防渗、防裂设计应符合下列要求：

1  围护墙应双面粉刷，对于涂料饰面的其外墙应采用防水砂浆粉刷，且在抹灰面层上表面满铺贴一层耐碱网格布，对于面砖装饰的其抹灰层应内掺加聚丙烯抗裂纤维；外墙内侧和内墙应采用掺加聚丙烯抗裂砂浆等抹灰砂浆。

2  对伸出墙外的雨篷、阳台、室外空调机搁板、窗套及水平装饰线等水平部位，应采取有效的防水措施；

3  室内地面以下的砌体内，应设防潮层；

4  卫生间等有防水要求的房间，应设置高度为190mm的现浇混凝土带，房间里侧墙体应采取有效的防水措施；

5  处于潮湿环境的墙体，墙面应采用水泥砂浆粉刷等有效防潮构造措施。

6  涂料装饰面层应采用柔性防水腻子和弹性涂料。

4.1.7  陶粒砌块墙的燃烧性能和耐火极限，对多层、高层民用建筑应分别符合《建筑设计防火规范》GB 50016---2006、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005的规定。

4.1.8陶粒砌块围护墙节能建筑，其节能设计标准应按广西壮族自治区的规定执行。

4.1.9  陶粒砌块砌体的高厚比应符合《砌体结构设计规范》GB50003第6.1.1条的规定。

4.1.10  陶粒砌块墙体的结构设计应考虑直接施加其上的荷载和作用，不应考虑分担主体结构所承受的荷载和作用。

4.1.11  陶粒砌块墙体与周边构件的连接应具有适应主体结构变形的能力。

4.1.12  陶粒砌块围护墙上不宜直接挂贴石材饰面、金属幕墙。当要求挂贴石材饰面、金属幕墙时，应采取特殊加强措施。

## 4.2  建筑节能设计

4.2.1  陶粒砌块围护墙建筑的节能设计，除墙体外的其他围护结构应根据建筑节能设计标准规定的围护结构各部份的传热系数和建筑物的实际情况，经建筑热工计算确定其热工指标。

4.2.2  墙体的平均传热系数Km应按式（4.2.2）计算：

KP AP＋KB1A B1＋KB2A B2＋……＋KBiA Bi

Km＝                                        （4.2.2）

AP＋A B1＋A B2＋……＋A Bi

式中

Km—平均传热系数，W /( m2·K)；

KP—计算单元中围护墙主体部位的传热系数， W/(m2·K)；

AP—计算单元中围护墙主体部位的传热面积，m2；

KB1、KB2……、KBi—计算单元中围护墙热桥部位的传热系数，W/（m2·K）；

A B1、A B2……、A Bi—计算单元中围护墙热桥部位的传热面积，m2。

4.2.3  陶粒砌块围护墙建筑，围护墙主体部位的传热系数可按1.2W/(m2·K)采用。

## 4.3  一般构造措施

4.3.1  室内地面以下与土接触的墙体，不应采用陶粒砌块，可采用混凝土实心砖砌筑。

4.3.2  外围护墙使用的阶梯砌块，其强度等级不应低于MU5。

4.3.3  同一片砌块墙体，严禁混用不同材料制成的块材。

4.3.4  陶粒砌块围护墙与楼梯间隔墙的预留洞口，应根据洞口宽度采取加强措施：

1  洞口宽度小于或等于400mm时，洞口上应设钢筋砖过梁，该钢筋伸入洞口两边墙内的长度不应小于240mm，纵筋不宜少于3φ6.5。

2  洞口宽度大于400mm，小于1000mm时，洞口上下应设钢筋混凝土梁，该梁伸入洞口两边墙内的长度不应小于300mm。洞口两侧砌块的第一排孔洞应用C20微膨胀混凝土灌实，毗邻室外的孔洞应填塞保温材料。

3  洞口宽度不小于1000mm时，洞口上下可按本条2款的要求设钢筋混凝土梁，其洞口两侧应采取加强措施。

4  预留表箱洞口的背面宜设与墙面齐平的钢筋网砂浆层，其厚度不小于25mm。

4.3.5  门窗洞口除按第4.3.4条采取加强措施外，还应在洞口两侧沿竖向设置间距为400mm的2φ6墙体拉结筋，拉结筋的长度不小于700mm，同时不小于墙体净长的五分之一，端部应设弯钩。

4.3.6  陶粒砌块墙体中预埋管线时，宜符合下列要求：

1  严禁在墙体中预埋斜向管线。

2  不宜在墙体中预埋水平管线。当在楼梯间隔墙或分户墙中预埋水平管线时，应采取相应技术措施。

3  在楼梯间隔墙或分户墙体中预埋竖向管线时，管线穿过处的砌块孔洞不填塞保温材料，管线应设置在砌块孔洞中。

4.3.7  陶粒砌块墙体中埋设固定各种设备的固定件时，应根据设备情况采取保证固定件锚固牢靠的措施。

1  对于较重设备的固定件，可将固定件埋设于用C20微膨胀混凝土填实的两皮砌块的灰缝中或将固定件固定在锚固于混凝土中的膨胀螺栓上。

2  对于室外空调机等外挂设备，主体结构中预埋要在墙体中预埋空调机托板或托架时，固定点处室外一侧的砌块孔洞应用C20微膨胀混凝土灌实。

3  对于较大、较重的外挂设备应采取附加钢筋混凝土柱等构造措施。

4.3.8  陶粒砌块墙体与框架柱或构造柱交接处，应根据墙体高度，沿竖向设置间距为400mm的2φ6墙柱拉结筋，拉结筋宜设在室内一侧砌块的高、矮台阶面上，其长度不小于700mm且不小于净长的五分之一，端部应设弯钩。

4.3.9  陶粒砌块墙顶与梁底或板底应采取措施进行可靠连接。当墙长小于或等于5m时可采用相同材料的同墙厚的实心砌块斜砌挤紧。当墙长大于5m时，应按G50011—2005的要求在墙顶与框架梁底处尚应采用钢筋拉结。

## 4.4  抗震构造措施

4.4.1  陶粒砌块围护墙在平面和竖向的布置，宜均匀对称，避免形成短柱，减少抗侧刚度偏心所造成的扭转。

4.4.2  陶粒砌块墙体与框架柱宜柔性连接或脱开，并按第4.3.8条要求设置拉结钢筋，其伸入墙内的长度：6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm，8度时宜沿墙全长贯通。

4.4.3  陶粒砌块墙体的下列部位应设置现浇钢筋混凝土构造柱：

1  墙长超过层高2倍时；

2  外墙（山墙）长度大于5m时；

3  当外墙砌筑在挑出柱外的边梁上时，墙中构造柱间距不宜大于3m，且墙端、转角处、悬挑梁端部，均应设置构造柱；

4  不满足稳定性要求的小墙肢。

4.4.4  钢筋混凝土构造柱应符合下列要求：

1  截面尺寸宜为250mm×180mm;

2  竖向钢筋不宜少于4φ12，箍筋宜为φ6，间距不宜大于200mm；

3  混凝土强度等级不应低于C20；

4 构造柱纵向钢筋应锚入上下层梁（板）内或窗台梁内。

4.4.5  陶粒砌块围护墙高度超过4m时，墙体半高处（或洞口顶部）应设置与柱连接且沿墙全长贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁，该梁纵筋应锚入柱内；该水平系梁兼过梁时，其截面和配筋应满足承载力和变形要求。

4.4.6  围护墙上有带形窗时，应在窗台标高处设置现浇钢筋混凝土梁。

## 4.5  保温构造措施

4.5.1  位于围护墙上的混凝土柱（构造柱）、梁（过梁），其外侧应采取有效保温措施。

4.5.2  外墙的门窗框与墙间空隙应用保温材料填实，门窗框外的洞口周边应设置保温层，并应与门窗框紧密结合。

4.5.3  空调板、飘窗板等悬出的混凝土构件应做保温处理，挑出的构件水平面上部应有防水措施。

# 5  施工要求

## 5.1  一般规定

5.1.1  从事陶粒砌块墙体施工的管理人员和操作工人，上岗前应接受专业培训。

5.1.2  陶粒砌块墙体施工应符合设计要求和本章的规定。当需要修改设计时，应征得设计单位的同意，并签署设计变更文件。

5.1.3  陶粒砌块墙体所用的材料应具有产品合格证明书，并应符合设计要求。砌块的强度等级、体积密度、收缩率、以及有复试要求的其他材料应在复试合格后方可使用。

5.1.4  堆放陶粒砌块的场地应预先夯实平整，便于排水。不同品种、规格、型号、强度等级的砌块应分别堆放，雨天施工应进行遮盖。堆垛上应有标志，并设置防雨措施，垛间留适当的通道，堆置高度不宜超过1.6m，并应铺垫堆放。装卸时，严禁翻斗卸车和随意抛掷。当采用储装箱或托板时，其叠放高度不宜超过两厢或两格（每格六皮）。

5.1.5  砌入墙体的各种建筑构配件、拉结钢筋应提前预制加工，并按型号、规格进行堆放。

5.1.6  严禁使用有竖向裂缝、断裂、龄期不足28d的砌块及外表明显受潮的砌块进行砌筑。

5.1.7  陶粒砌块表面的污物应在砌筑前清理干净。

5.1.8  陶粒砌块砌筑砂浆应具有良好的和易性、粘聚性和保水性，其稠度宜为70~80mm。

5.1.9  陶粒砌块墙体施工不宜预留孔洞，不应设置脚手眼。

5.1.10  陶粒砌块墙体施工质量控制等级应符合设计要求，当设计无要求时施工质量控制等级应符合《砌体工程施工质量验收规范》GB50203中B级的规定。

5.1.11  外墙采用的无机保温应符合国家和广西壮族自治区地方标准的要求。

## 5.2  墙体砌筑

5.2.1  陶粒砌块墙体砌筑应严格按排列图进行。排列图应符合设计要求。砌筑皮数、灰缝厚度、块型及竖向构造的变化部位等应以皮数杆控制。皮数杆间距不宜大于15m。转角处及内外墙交接处宜设置皮数杆，以确保挂线的准确性。

5.2.2  正常情况下，陶粒砌块墙体每日砌筑高度控制在1.4m左右。

5.2.3 陶粒砌块砌筑前不需浇水。在施工期间，气候异常炎热干燥且气温超过30℃时，可在砌筑前稍喷水湿润。

5.2.4  砌筑时，可采用铺浆法砌筑，每次铺灰长度不宜大于600mm；平行于墙长方向的竖向灰缝宜采用加浆法；垂直于墙长方向的竖向灰缝宜采用平铺端面砂浆法（将砌块端面朝上铺浆）施工，竖缝应顶浆抹严，用木槌敲实。水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度不应低于80%，且水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度宜为10mm，不应大于12mm，也不应小于8mm。

5.2.5陶粒砌块的组砌应符合下列要求：

1  砌筑外围护墙或楼梯间墙时应正砌（底面在下），砌块主侧面在外。

2  阶梯砌块墙体砌筑时，里外皮、上下皮应错缝搭砌，其搭砌长度不宜小于90mm。当搭砌长度小于90mm时，应在水平灰缝内设置2φ6拉结钢筋。

5.2.6  围护墙体临时间断时，其位置宜设在门窗洞口处。洞口顶部设过梁，洞口两侧设构造柱，并按第4.3.8条要求设置墙柱拉结钢筋。当墙体内无门窗洞口时，临时施工洞口的侧边离交接处的墙面不宜小于600mm，且应在墙体的临时间断处砌成斜槎，斜槎长度应等于或大于2/3斜槎高度。填砌施工洞口的砌筑砂浆强度等级应提高一级。

5.2.7  陶粒砌块墙砌至梁底或板底时，应按本规定第4.3.9条要求处理。

5.2.8  需要移动砌体中的砌块或砌块被撞动时，应清除原砂浆，重新铺浆砌筑。

5.2.9  围护墙体砌筑时，应按以下要求对灰缝进行处理：

1  墙的内表面，随砌随刮平。

2  墙的外表面，应在砂浆初凝前进行原浆勾缝，勾缝时应将砂浆压实压平，并对缺灰处补浆，勾缝宜作成凹缝，缝深以3mm为宜。

5.2.10  砌入墙体的拉结筋必须放置在水平灰缝的砂浆层中，不得有露筋现象，临时外露的钢筋不得随意弯折。拉结筋的规格、数量、间距及锚固方法应符合设计要求。当设计无要求时，可采用以下方法施工：

1  浇注框架柱混凝土时，在拉结筋的相应部位设置预埋件，墙体砌筑前，于预埋件上焊拉结筋；

2  在框架柱上设置拉结筋的相应部位。对于漏埋的墙体拉接钢筋应以冲击钻成孔（孔径8mm，孔深120mm），将拉结筋用建筑结构胶锚入孔内。

5.2.11  安装预制过梁时，应先找平座浆，不得在已硬化的找平层上安放过梁。

5.2.12  施工单位应根据排列图上标示的门、窗和设备固定点、固定件，随砌筑随选择相关砌块，并按本规定第4.3.4条、第4.3.7条施工。

5.2.13  严禁在砌好的墙体上打凿洞口或用冲击钻成孔。确需留孔时，可用无齿锯开孔。

5.2.14  墙体的伸缩缝，沉降缝和防震缝内，不得夹有砂浆、碎砌块和其他杂物。

5.2.15  墙体表面的平整度和垂直度、灰缝的厚度和饱满度应随时检查、校正偏差。

5.2.16  墙体与框架柱、梁、板及构造柱、剪力墙界面处应沿缝两侧在找平层上通长铺钉热镀锌钢丝网或耐碱网格布，网宽不应小于250mm，且缝每侧宽不应小于100 mm（钢丝直径不宜小于0.8 mm，网孔尺寸宜为10~20mm）。挂网前应清除其层表面的浮灰、油污，待绷紧固定后再作粉刷。

5.2.17  墙体粉刷应在墙体收缩稳定后进行，抹灰前墙面可不洒水。在墙体和梁柱表面涂刷界面处理剂。抹灰砂浆应掺加适当比例的聚炳烯抗裂纤维防止抹灰裂。天气炎热干燥时，可在操作前1~2小时适度喷水，略显潮湿。当墙面抹灰面积较大时，宜设分格缝，分格缝间距不宜大于6m，缝宽宜为20mm，缝内用弹性防水油膏填实。

## 5.3  构造柱施工

5.3.1  设置钢筋混凝土构造柱的陶粒砌块墙体，应按扎筋、砌墙、支模，浇混凝土，即先砌墙后浇柱的施工顺序进行。构造柱锚入梁、板内的纵向钢筋，应在梁、板施工时预埋。

5.3.2  构造柱的施工应符合设计要求。墙柱间应按设计要求设置拉结钢筋。

5.3.3  构造柱两侧模板必须紧贴墙面，支撑牢固，严禁板缝漏浆。柱模底部应预留100mm×200mm清扫口。

5.3.4  构造柱的混凝土保护层宜为20mm。混凝土坍落度宜为50~70mm。

5.3.5  浇灌构造柱混凝土前，应清除落地灰等杂物，并用水冲洗模板，干净后封住清扫口，先注入适量的（约50mm厚）、与混凝土相配的去石水泥砂浆，再分段浇灌振捣混凝土直至完成。振捣时，振捣棒严禁接触墙体和保温材料，严禁通过砌体传振。

5.3.6  构造柱混凝土的浇灌应符合下列要求：

1  浇灌构造柱混凝土时，与其毗邻砌体的砌筑砂浆强度不应小于1MPa；

2  每次浇灌高度不宜大于1.4m。

5.3.7  构造柱混凝土试件制作、养护和抗压强度取值应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定执行。

## 5.4  雨、冬期施工

5.4.1  雨期施工

1  雨期施工，堆放在室外的陶粒砌块应有遮盖设施。

2  雨天无遮盖措施时，应停止砌筑，并对已砌筑的墙体进行遮盖，防止雨水浸入。

3  砌筑砂浆的稠度应视实际情况适当减小，每日砌筑高度不宜超过1.4m。

5.4.2  冬期施工

1  当室外日平均气温连续5d稳定低于+5℃时，陶粒砌块砌体工程应采取冬期施工措施。

注：① 气温根据当地气象资料确定。

② 冬期施工期限以外，当时最低气温低于0℃时，

应按本节的规定执行。

2  陶粒砌块砌体工程应有完整的冬期施工方案，并应符合现行国家标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的规定。

3  陶粒砌块砌体工程冬期施工不得采用冻结法和掺盐砂浆法。

4  记录冬期砌筑的施工日记除应按常温规定要求记录施工内容外，尚应记载室外空气温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量及其它有关资料。

5  冬期施工砂浆试块的留置，除应按常温规定要求留置外，尚应增留不少于1组与砌体同条件养护的试块，测试检验28d强度。

## 5.5  安全施工

5.5.1 陶粒砌块墙体施工的安全技术必须遵守现行建筑工程安全技术规定。

5.5.2  垂直运输使用托盘吊装时，应用尼龙网或安全罩围护砌块。

5.5.3  在楼面或脚手架上堆放砌块或其它物料时，严禁倾卸和抛掷，并不得撞击楼板和脚手架。

5.5.4  堆放在楼面（屋面）和脚手架上的各种施工荷载不得超过楼板和脚手架的允许荷载值。施工层进料口楼板下，宜采取临时支撑措施。

5.5.5  墙体砌筑或进行其它工序施工时，严禁站在刚砌完的砌体上操作。

5.5.6  正在施工的陶粒混凝土保温砌块墙体，当可能遇到大风时，其允许自由高度应计算确定，并应符合表5.5.6的要求：

表5.5.6   砌块围护墙的允许自由高度（m）

| 墙体厚度（mm） | 允许自由高度（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 风载（kN/m2） |  |
|  | 0.3（相当7级风） | 0.4（相当8级风） |
| 250 | 3.0 | 2.5 |

注：1  表中数字适用于砌块砌体密度不小于1000kg/m3，墙体距室外地面的高度（H）1不大于10m的情况；

- 2  当10m<H≤15m、15m<H≤20m和H>20m时，允许自由高度应分别乘以0.9、0.8和0.75的系数。

# 6  质量标准

## 6.1  主控项目

6.1.1  陶粒砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求及本技术规定。

抽检数量：每一生产厂家，每3.5万块砌块至少抽检一组，不足3.5万块的也按一批计。每一检验批不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。

检验方法：检查砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

6.1.2 陶粒砌块的体积密度、收缩率、相对含水率和阶梯砌块的热工性能，检测结果必须符合设计要求和本技术规定。其热工性能，按单位工程检测，每单位工程至少检测一次。龄期不足28d的砌块不得上墙砌筑。

抽检数量：每一生产厂家，每3.5万块砌块至少抽检一组。

检验方法：检查砌块的产品出厂合格证书和产品性能检测报告。

6.1.3  墙体的转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度的2/3。

抽检数量：每检验批抽检20%接槎，且不应少于5处。

检验方法：观察检查。

注： 检验批应按楼层、变形缝和施工段划分，一般不超过250m3砌体为一个检验批（以下检验批的划分均与之相同）。

## 6.2  一般项目

6.2.1  墙体一般尺寸的允许偏差应符合表6.2.1的规定。

表6.2.1       墙体一般尺寸允许偏差（mm）

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置偏移 |  | 10 | 用尺检验 |
|  | 垂直度 | ≤3m | 5 | 用2m托线板 或尺检查 |
|  |  | ＞3m | 10 |  |
| 2 | 表面平整度 |  | 8 | 用2m靠尺 和楔形塞尺检查 |
| 3 | 门窗洞口高、宽 （后塞口） |  | ±5 | 用尺检查 |
| 4 | 外墙上、下窗口 偏移 |  | 20 | 以底层窗口为准 用经纬仪或吊线检查 |

检查数量：1  对表中1、2项，在检验批的标准间中随机抽查10%，但不应少于3间；大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。

2  对表中3、4项，在检验批中抽检10%，且不应少于5处。

检验方法：见表6.2.1。

6.2.2  陶粒砌块砌体不应与粘土砖等其它块材混砌。

抽检数量：在检验批中抽检20%，且不应少于5处。

检验方法：外观检查。

6.2.3  陶粒砌块砌体水平和竖向灰缝的砂浆饱满度不应低于80%，且水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度宜为10mm，不应大于12mm，也不应小于8mm。

抽检数量：每步架子不应少于3处，且每处不应少于3块。

检验方法：采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积，每处检测3块，取其平均值。

6.2.4  墙体留置的拉结钢筋的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求。当拉结钢筋的竖向位置不能满足设计要求时，其位置偏差不应超过一皮砌块高度。拉结钢筋在墙体内不得任意弯折。

抽检数量：在检验批中抽检20%，且不应少于5处。

检验方法：观察和用尺量检查。

6.2.5  墙体砌筑时应错缝搭砌，砌块搭砌长度不应小于90mm，竖向通缝不应多于2皮。

抽检数量：在检验批的标准间中抽检10%，且不应少于3间。

检验方法：观察和用尺量检查。

6.2.6  墙体砌至接近梁、板底部时，应留一定空隙，待墙体砌筑完至少间隔7d后，再用砌块斜向补砌挤紧。

抽检数量：每检验批抽检10%墙片（每两柱间的墙为一墙片），且不应少于3片墙。

检验方法：观察检查。

6.2.7  围护墙的外面，应在砂浆初凝前进行原浆勾缝，缝深凹进墙面3mm。

抽检数量：在检验批中抽检20%，且不应少于5处。

检验方法：观察和用塞尺检查。

6.2.8  对在室内可能安装空调机、热水器、排油烟机等重物的陶粒混凝土保温砌块墙体，应将指定位置范围内的砌块孔洞用微膨胀混凝土灌实，靠室外一侧的砌块应有一排孔洞设置保温材料。

抽检数量：在检验批的标准间中抽检20%，且不应少于5处。

检验方法：观察检查。

# 7  工程验收

7.0.1  陶粒砌块砌体工程应对下列项目进行隐蔽验收：

1  防潮层；

2  沉降缝、伸缩缝、分割缝和防震缝；

3  预埋拉结钢筋及预埋件；

4  构造柱位置、截面、钢筋；

5  砌体中填实混凝土的部位；

6  其它隐蔽工程项目。

7.0.2  砌体工程验收前，应提供下列文件和记录：

1  施工执行的技术标准；

2  材料合格证书、产品性能检测报告；

3  混凝土、陶粒及砂浆配合比通知单；

4  混凝土、陶粒及砂浆试件抗压强度试验报告单；

5  施工记录；

6  各检验批的主控项目、一般项目验收记录；

7  隐蔽工程验收记录；

8  施工质量控制资料；

9  雨、冬期施工记录；

10 重大技术问题的处理或修改设计的技术文件；

11 其它必须提供的资料。

7.0.3  陶粒砌块砌体子分部工程验收时，应对其砌体工程的观感质量作出总体评价。

7.0.4  当砌体工程质量不符合要求时，应按现行国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300规定执行。

7.0.5  对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收：

1  对可能存在安全隐患的砌体裂缝，应由有资质的检测单位检测鉴定。需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用功能要求后进行二次验收。

2  对不影响使用功能的砌体裂缝，应予以验收。对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。