广西壮族自治区工程建设地方标准

DBJ/T 45- X X X-2017

备案号：XXXXX-2017

广西绿色建材评价技术导则

Guangxi green building material evaluation standard

（征求意见稿）

2017-XX- XX  发布                           2017-XX- XX  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅      发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

广西绿色建材评价技术导则

Guangxi green building material evaluation standard

DBJ/T45- X X X-2017

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院

实施日期：     年   月   日

2017 南 宁

前    言

根据国家关于发展绿色建材和推进绿色建材评价标识的相关政策，为指导和规范广西区绿色建材的评价和标识，促进绿色建材的研发和应用，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本导则。本导则的主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.评价与等级划分；5 墙体材料；6 保温材料；7 预拌混凝土；8 建筑节能玻璃；9 陶瓷砖；10 预拌砂浆；11水性涂料材料；12 其他；13 加分项；本导则用词说明、引用标准名录及条文说明。

本导则由广西住房和城乡建设厅负责管理，由广西建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广西建筑科学研究院（地址：广西南宁市北大南路17号，邮政编码：530004）。

本导则编写单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院

本导则参编单位：

本导则主要起草人员：朱惠英 卢凌寰 宾龙 谢小利 陶尚儒 蓝清洪 梁凯 杨阳

本导则主要审查人员：

目   次

1 总则	1

2 术语	2

3基本规定	3

4评价与等级划分	4

5 墙体材料	5

5.1 一般规定	5

5.2 控制项	6

5.3 评分项	6

6 保温材料	10

6.1 一般规定	10

6.2 控制项	10

6.3 评分项	11

7 预拌混凝土	14

7.1 一般规定	14

7.2 控制项	14

7.3 评分项	14

8 建筑节能玻璃	18

8.1 一般规定	18

8.2 控制项	18

8.3 评分项	18

9 陶瓷砖	21

9.1 一般规定	21

9.2 控制项	21

9.3 评分项	21

10 预拌砂浆	25

10.1 一般规定	25

10.2 控制项	25

10.3 评分项	25

11水性涂料材料	30

11.1 一般规定	30

11.2 控制项	30

11.3 评分项	30

12 其他	35

13 加分项	36

本导则用词说明	37

引用标准名录	38

条 文 说 明	39

Contents

1 General Principles	1

2 Terms	2

3Basic Requirements	3

4Evaluation and Grading	4

5 Walling Material	5

5.1 General Requirements	5

5.2 Control Item	6

5.3 Scoring Item	6

6 Insulation Material	10

6.1 General Requirements	10

6.2 Control Item	10

6.3 Scoring Item	11

7 Ready-mixed Concrete	14

7.1 General Requirements	14

7.2 Control Item	14

7.3 Scoring Item	15

8 Building Energy-saving Glass	18

8.1 General Requirements	18

8.2 Control Item	18

8.3 Scoring Item	18

9 Ceramic Tiles	21

9.1 General Requirements	21

9.2 Control Item	21

9.3 Scoring Item	21

10 Ready-mixed Mortar	25

10.1 General Requirements	25

10.2 Control Item	25

10.3 Scoring Item	25

11Waterborne Coating Materials	30

11.1 General Requirements	30

11.2 Control Item	30

11.3 Scoring Item	30

12 Others	35

13  Pluses	36

Description of the Standar Terminology	37

Reference Standards List	38

Explanation of Provisions	39

# 1 总则

1.0.1为贯彻国家节约资源，保护环境政策，推进建筑材料实现低碳、绿色、循环可持续发展，规范绿色建筑材料的评价，结合本区特点，制定本导则。

1.0.2 本导则制定了墙体材料、保温材料、预拌混凝土、建筑节能玻璃、陶瓷砖、预拌砂浆、防水涂料等七类建材产品的评价技术要求，适用于上述七类产品的绿色建材评价。今后将逐步扩展其他种类建材产品的评价技术要求，不断修订和完善 。

1.0.3 本导则适用于广西建设工程中使用的建筑材料绿色建材的评价，不包括用于建筑中的设备及照明系统。

1.0.4 绿色建材评价时，应在满足其使用功能以及安全的前提下，统筹考虑全生命期内最大限度地节约资源和保护环境，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

1.0.5 绿色建材评价时，应遵循因地制宜的原则，结合建筑材料所在地域的自然资源、能源、环境及产品自身特点与行业技术水平，对建筑材料的基本性能、全生命周期环境负荷进行综合评价。

1.0.6 绿色建材的评价，除应符合本导则规定外，尚应符合国家、行业及广西区现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

2.0.2 建材全生命周期 whole life cycle of building materials

建筑材料产品从原材料采取与加工、产品制造、运输及销售、产品的使用、再利用和维护、废物循环和最终废物弃置的整个生命周期。

2.0.3 环境产品声明（EPD） environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

2.0.4单位产品能耗 energy consumption per unit product

在统计期内生产每单位产品消耗的能源，折算成标准煤。

2.0.5 单位产品碳排放 carbon emission per unit product

在统计期内生产每单位产品排放的温室气体量，折算成二氧化碳。

2.0.6 碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

# 3基本规定

3.0.1 绿色建材评价应按照本导则按类别分类进行评价。

3.0.2申请评价的绿色建筑材料不应为国家和广西壮族自治区限制使用或淘汰的材料。

3.0.3 生产工艺与装备不属于国家、广西壮族自治区限制和淘汰的类别。

3.0.4 生产场所不应在风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区和非工业规划区内。

3.0.5 绿色建材的评价对象应为生产出厂销售的终端产品，生产工艺、性能指标和对资源及环境消耗相近的产品可作为同类产品进行评价。生产过程中的中间产品不作为绿色建材评价对象。

3.0.6 建筑材料产品应在正常生产一年以后进行评价。

3.0.7申请评价方应进行建筑材料全生命周期的资源、能源消耗分析，选用适当的原材料、设备、工艺和施工配套技术，说明对环境的影响及废弃后的利用、处理情况，并提交相应的资料。

3.0.8 绿色建材应符合本导则的基本要求和所有基本项的要求，不符合要求的建筑材料产品，不得申报绿色建材评价。

- 4评价与等级划分

4.0.1 评价指标体系分为控制项、评分项和加分项。参评产品及其企业必须全部满足控制项要求。评分项总分为100分，加分项总分为5分，总得分按照式4.0.1-1和式4.0.1-2计算。

Q 总 =Q 评 +Q 加                                        （ 4.0.1-1）

Q 评 =ΣWiQi                                             （ 4.0.1-2）

式中：

Q 总——总分；

Q 评——评分项得分；

Q 加——加分项得分；

wi——评分项各指标权重；

Qi——评分项各指标得分。

4.0.2 控制项主要包括大气污染物、污水、噪声排放，工作场所环境、安全生产和管理体系等方面的要求。绿色建筑材料都必须满足本细则所有控制项的要求，控制项中一项不满足即否决，不进行参评。

4.0.3 评分项是从节能、减排、安全、便利和可循环五个方面对建材产品全生命周期评价。评分项中当某条文要求不适用于评价对象时，该条文可不作为参评项，得分按照该类比例进行相应调整。

4.0.4 评分项指标节能是指单位产品能耗、 原材料运输能耗、 管理体系等要求；减排是指生产厂区污染物排放、产品认证或环境产品声明（ EPD）、碳足迹等要求；安全是指影响安全生产标准化和产品性能的指标；便利是指施工性能、应用区域适用性和经济性等要求；可循环是指生产、使用过程中废弃物回收和再利用的性能指标。

4.0.5 加分项是重点考虑建材生产工艺和设备的先进性、环境影响水平、技术创新和性能等。

4.0.6 控制项的评定结果为满足或不满足；评分项和加分项的评定结果为获得分值或不得分。

4.0.7 绿色建材等级由评价总得分确定，低到高分为“★”、“★★”和“★★★”三个等级，等级划分见表4.0.7

表 4.0.7 绿色建材评价等级及分值要求

| 等级 | ★ | ★★ | ★★★ |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（Q总）区间 | 60≤Q总＜70 | 70≤Q总＜85 | Q总≥85 |

- 5 墙体材料

- 5.1 一般规定

5.1.1 本导则适用于民用与工业建筑物承重和非承重墙体及保温隔热使用的墙体材料，包括蒸压加气混凝土砌块、页岩多孔砖和空心砌块、自保温砌块、轻质墙板等墙体材料。

5.1.2 计算废渣掺量时，原材料总量不包括混凝土拌合用水。

5.1.3本导则中的废弃物是指采矿选废弃物、工业生产和加工废弃物、建筑垃圾和循环再利用材料。

- 5.2 控制项

5.2.1 生产企业应符合表5.2.1的要求，且不得以耕地粘土为主要原材料。

表5.2.1 生产基本要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 大气污染物排放 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297，三级； 或满足地方排放标准的最低要求 |
| 污水排放 | 《污水综合排放标准》 GB8978 |
| 噪声排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348 |
| 工作场所环境 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 GBZ2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》 GBZ2.2 |
| 安全生产 | 《企业安全生产标准化基本规范》 AQ/T9006，三级 |
| 管理体系 | 完备的质量、环境和职业健康安全管理体系 |
| 注：大气污染物、污水、噪声排放应符合环境影响评价验收批复的要求。 |  |

5.2.2 具备详细、可行的应用技术文件。

5.2.3 基本性能应满足现行国家、行业标准要求。

5.2.4 放射性应满足现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。

5.2.5 有自备矿山的企业应取得相应的安全生产许可。

5.2.6 生产阶段、使用阶段、回收阶段固体废弃物的收集、贮存、处置应符合现行国家标准《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599的相关规定。

- 5.3 评分项

5.3.1 评分项各指标权重见表5.3.1。

表 5.3.1评分项各指标权重

| 指标 | 权重 | 具体条文 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.23 | 5.3.2 单位产品生产能耗或碳排放 | 0.10 |
|  |  | 5.3.3 原材料运输能耗 | 0.10 |
|  |  | 5.3.4 能源管理体系认证 | 0.02 |
|  |  | 5.3.5水、电、气单独计量 | 0.01 |
| 减排 | 0.10 | 5.3.6 厂区大气污染物、污水排放和噪声排放 | 0.03 |
|  |  | 5.3.7 单位产品淡水消耗 | 0.02 |
|  |  | 5.3.8 产品认证或评价、环境产品声明（EPD）、碳足迹报告 | 0.05 |
| 安全 | 0.32 | 5.3.9 安全生产标准化水平 | 0.02 |
|  |  | 5.3.10 干燥收缩率、吸水率 | 0.15 |
|  |  | 5.3.11 抗压强度、块体密度 | 0.15 |
| 便利 | 0.20 | 5.3.12 易施工性 | 0.05 |
|  |  | 5.3.13 尺寸精度 | 0.05 |
|  |  | 5.3.14 适用性与经济性 | 0.10 |
| 可循环 | 0.15 | 5.3.15 回收和再利用 | 0.05 |
|  |  | 5.3.16 废弃物利用 | 0.05 |
|  |  | 5.3.17配套可再循环 | 0.05 |

Ⅰ 节 能

5.3.2 单位产品能耗按照表5.3.2评分。

表 5.3.2 单位产品能耗评分规则

| 类别 | 评分规则 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 60分 | 100分 |
| 非烧结类 | 18kgce/m3<E≤20kgce/m3 | E≤18kgce/m3 |
| 烧结类 | 符合GB 30526准入值的规定 | 符合GB 30526先进值的规定 |
| 水泥制品 | 三年能耗持续改进或提交碳排放报告，由专家评分 |  |

5.3.3 原材料运输能耗评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1 累计运输半径不大于200km的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2 200km以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

5.3.4 通过现行国家标准《能源管理体系》GB/T 23331能源管理体系认证，得100分。

5.3.5 水、电、气计量装置齐全，生产区分级计量；生活区单独计量；且运行正常，得100分。

Ⅱ 减 排

5.3.6 厂区大气污染物、污水排放及噪声评分为以下三条之和：

1 符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》 GB16297表2规定的二级或地方排放标准的最高要求，得40分；

2 符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978规定的一级，得40分。

3 符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 的噪声排放限值 2类环境的要求，得20分。

5.3.7 单位产品淡水消耗按照表5.3.4评分。

表5.3.4 单位产品淡水消耗评分规则

| 单位产品淡水消耗w（kg/m³） | 得分 |
| --- | --- |
| 350<w≤400 | 20分 |
| 300<w≤350 | 40分 |
| 200<w≤300 | 60分 |
| 100<w≤200 | 80分 |
| w≤100 | 100分 |

5.3.8 通过产品认证或评价，提交环境产品声明（ EPD）、碳足迹报告。评分为以下各条得分之和：

1 通过产品认证或评价，总分40分，由专家评分；

2 提交环境产品声明（EPD）报告，总分30分，由专家评分；

3 提交产品碳足迹报告，总分30分，由专家评分。

Ⅲ 安 全

5.3.9 安全生产标准化水平符合现行标准《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006规定的二级，得80分；符合一级，得100分。

5.3.10 非烧结类砌体材料的干燥收缩指标和烧结类砌体材料的吸水率指标按照表5.3.10评分。

表 5.3.10 非烧结类墙体材料的干燥收缩指标和烧结类墙体材料的吸水率评分表

| 非烧结类墙体材料干燥收缩指标S(mm/m) | 烧结类墙体材料的吸水率 W（%） | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 0.60<S≤0.70 | 20<S≤25 | 60分 |
| 0.40<S≤0.60 | 15<S≤20 | 80分 |
| S≤0.40 | S≤15 | 100分 |

5.3.11 抗压强度和非承重类产品的块体密度按照表5.3.11评分。

表 5.3.11 抗压强度与块体密度评分表

| 项目 | 要求 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承重类 | 非承重类 |
| 实测强度与设计强度的比值α | 1.0≤α<1.05 | 40分 | 20分 |
|  | 1.05≤α<1.10 | 60分 | 30分 |
|  | 1.10≤α<1.15 | 80分 | 40分 |
|  | 1.15≤α | 100分 | 50分 |
| 设计密度与实测密度的比值β | 1.0≤β<1.05 | —— | 20分 |
|  | 1.05≤β<1.10 | —— | 30分 |
|  | 1.10≤β<1.15 | —— | 40分 |
|  | 1.15≤β | —— | 50分 |

Ⅳ 便 利

5.3.12 施工性评分为以下两条得分之和：

1 标准化设计，符合建筑模数要求，总分50分，由专家评分；

2 根据建筑要求尺寸订制预制， 减少现场切割， 总分50分， 由专家评分。

5.3.13 尺寸偏差低于相应产品标准要求的允许偏差指标值25%以上，得100分。

5.3.14 适用性与经济性评分为以下两条之和：

1 与应用区域经济发展水平、环境、产业配套等相匹配，总分50分，由专家评分；

2 与应用区域法律法规、标准规范等相匹配，总分50分，由专家评分。

Ⅴ 可 循 环

5.3.15 回收和再利用评分规则如下：

1 可再生利用，可回收，需要经过复杂的拆除、分类、筛选、修整、加工，耗人力、财力，得30分；

2 可再生利用，只需要经过简单的拆除、回收和加工过程，耗少量人力、财力，得60分；

3 拆卸即可回收利用，简单方便，无需二次加工，得100分。

5.3.16 废弃物利用评分规则如下：

1 不小于30%但小于40%，得40分；

2 不小于40%但小于50%，得60分；

3 不小于50%但小于60%，得80分；

4 不小于60%但小于80%，得90分；

5 不小于80%，得100分。

5.3.17 生产阶段废弃物的回收利用率达100%，总得分100分。

- 6 保温材料

- 6.1 一般规定

6.1.1本导则适用于在建筑物围护结构上使用的保温材料，包括泡沫玻璃、岩棉、矿渣棉制品、挤塑聚苯板、模塑聚苯板等。

- 6.2 控制项

6.2.1 生产企业应符合表6.2.1的要求。

表6.2.1 生产基本要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 大气污染物排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297，三级；或满足地方排放标准的最低要求 |
| 污水排放 | 《污水综合排放标准》GB 8978 |
| 噪声排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 |
| 工作场所环境 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 GBZ2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》 GBZ2.2 |
| 安全生产 | 《企业安全生产标准化基本规范》 AQ/T 9006，三级 |
| 管理体系 | 完备的质量、环境和职业健康安全管理体系 |
| 注：大气污染物、污水、噪声排放应符合环境影响评价批复的要求。 |  |

6.2.2 生产企业应具备详细、可行的应用技术文件。

6.2.3 基本性能应满足现行国家、行业标准要求。

6.2.4 燃烧性能应不低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624规定的B2级的要求。

6.2.5 满足耐久、安全、易修复的使用功能。

6.2.6 产品放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566对建筑主体材料的要求。

6.2.7 生产场所（包括原料、成品的储存）应当符合现行国家标准《建筑防火设计规范》 GB 50016火灾危险乙类的要求。

6.2.8 生产阶段、使用阶段、回收阶段固体废弃物的收集、贮存、处置应符合现行国家标准《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599的相关规定。

- 6.3 评分项

6.3.1 评分项各指标权重见表6.3.1。

表 6.3.1 评分项各指标权重

| 指标 | 权重 | 具体条文 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.34 | 6.3.2 单位产品生产能耗或碳排放 | 0.10 |
|  |  | 6.3.3 原材料运输能耗 | 0.05 |
|  |  | 6.3.4 导热系数 | 0.16 |
|  |  | 6.3.5 能源管理体系认证 | 0.03 |
| 减排 | 0.15 | 6.3.6 厂区大气污染物、污水排放和噪声排放 | 0.03 |
|  |  | 6.3.7 固体废弃物排放 | 0.02 |
|  |  | 6.3.8 不使用氟氯烃发泡剂和六溴环十二烷阻燃剂 | 0.05 |
|  |  | 6.3.9 产品认证或评价、环境产品声明（EPD）、碳足迹报告 | 0.05 |
| 安全 | 0.23 | 6.3.10 安全生产标准化水平 | 0.02 |
|  |  | 6.3.11 燃烧性能 | 0.15 |
|  |  | 6.3.12 结构连接安全性 | 0.06 |
| 便利 | 0.20 | 6.3.13 施工性 | 0.10 |
|  |  | 6.3.14 施工过程的环境影响 | 0.05 |
|  |  | 6.3.15 适用性与经济性 | 0.05 |
| 可循环 | 0.08 | 6.3.16 回收再利用 | 0.03 |
|  |  | 6.3.17 无机保温材料固体废弃物利用 | 0.05 |
| 注：有机保温材料6.3.17条的权重叠加到6.3.16条中。 |  |  |  |

Ⅰ 节 能

6.3.2 单位产品生产能耗评分规则如下：

1 岩棉、矿渣棉单位产品能耗符合现行国家标准《岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额》GB 30183准入值的规定，得80分；符合先进值的规定，得100分；

2 其他保温材料生产企业近三年单位产品能耗水平持续改进或提供单位产品碳排放报告，总分100分，由专家评分。

6.3.3 原材料运输能耗评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1 累计运输半径不大于500km的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2 500km以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

6.3.4 导热系数按照表6.3.4进行评分。

表6.3.4 导热系数评分表

| 种类 | 导热系数 λ， W/(m·K) | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 泡沫玻璃 | ≥ 0.062 | 0分 |
|  | ≥ 0.058 | 30分 |
|  | ≥ 0.045 | 60分 |
|  | ＜ 0.045 | 100分 |
| 岩棉、矿渣棉及其制品 | ≥ 0.040 | 0分 |
|  | ≥ 0.038 | 30分 |
|  | ≥ 0.036 | 60分 |
|  | ＜ 0.036 | 100分 |
| 模塑聚苯板 | ≥0.039 | 0分 |
|  | 0.036~0.038 | 50分 |
|  | ≤0.035 | 100分 |
| 挤塑聚苯板 | ≥0.030 | 0分 |
|  | 0.027~0.029 | 50分 |
|  | ≤0.026 | 100分 |

6.3.5 通过GB/T23331 能源管理体系认证，得100分。

Ⅱ 减 排

6.3.6 厂区大气污染物和污水排放评分为以下两条得分之和：

1 符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297表2规定的二级或地方排放标准的最高要求，得40分；

2 符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978规定的一级，得40分；

3 符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 的噪声排放限值2类环境的要求，得20分。

6.3.7 生产、使用、回收阶段固体废弃物排放，由专家综合评分。

6.3.8 生产不使用氟氯烃发泡剂，得50分；不使用六溴环十二烷阻燃剂，得50分。

6.3.9 通过产品认证或评价，提交环境产品声明（EPD）、碳足迹报告。评分为以下各条得分之和：

1 通过产品认证或评价，总分40分，由专家评分；

2 提交环境产品声明（EPD）报告，总分30分，由专家评分；

3 提交产品碳足迹报告，总分30分，由专家评分。

Ⅲ 安 全

6.3.10 安全生产标准化水平符合《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006规定的二级，得80分；符合一级，得100分。

6.3.11 燃烧性能按所达到的最高防火等级评分：

1 符合B1级的要求，得60分；

2 符合A级的要求，得100分。

6.3.12 确保自身强度和结构连接安全，得100分。

Ⅳ 便 利

6.3.13 建筑材料经过专业化设计，进行尺寸成套化配置，易于建筑细部节点构造施工，整体施工方便：

1 保温材料尺寸稳定性不大于1%但大于0.5%，得20分；不大于0.5%，得30分；

2 保温材料进行模块化设计或产品尺寸成套化配置，减少现场切割，总分40分，由专家评分；

3 可预制装配化施工或保温装饰一体化施工，总分30分，由专家评分。

6.3.14 施工过程中的环境影响评分为以下两条之和：

1 施工过程无粉尘、微纤污染，总分50分，由专家评分；

2 施工过程无有机溶剂污染，总分50分，由专家评分。

6.3.15 适用性与经济性评分为以下两条之和：

1 与应用区域经济发展水平、环境、产业配套等相匹配，总分50分，由专家评分；

2 与应用区域法律法规、标准规范等相匹配，总分50分，由专家评分。

Ⅴ 可 循 环

6.3.16 回收和再利用评分规则如下：

1 可再生利用，但需要经过复杂的拆除、回收和加工过程，得30分；

2 可再生利用，只需要经过简单的拆除、回收和加工过程，得60分；

3 拆卸后即可回收利用，简单方便，无需二次加工，得100分。

6.3.17 固体废弃物在产品所用原材料中的重量比例达到5%，得30分；达到10%，得50分；达到15%，得70分；达到25%，得100分。

- 7 预拌混凝土

- 7.1 一般规定

7.1.1 在进行绿色预拌混凝土评价时，应根据采用相同的原材料品种（主要指砂、石、水泥品种）的混凝土类别进行组批评价。

7.1.2 计算废弃物掺量时，原材料总量不包括混凝土拌合用水。

7.1.3 本导则废弃物是指采矿选废弃物、工业生产和加工废弃物、建筑垃圾、废水和循环再利用材料。废水指工业、养殖业和生活废水。

- 7.2 控制项

7.2.1 生产企业应符合表7.2.1的要求

表7.2.1生产基本要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 大气污染物排放 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297，三级； 或满足广西排放标准的最低要求 |
| 污水排放 | 《污水综合排放标准》 GB8978 |
| 噪声排放 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348 |
| 工作场所环境 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 GBZ2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》 GBZ2.2 |
| 安全生产 | 《企业安全生产标准化基本规范》 AQ/T9006，三级 |
| 管理体系 | 完备的质量、环境和职业健康安全管理体系 |
| 注：大气污染物、污水、噪声排放应符合环境影响评价批复的要求。 |  |

7.2.2 企业生产和管理应满足现行行业标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328的要求或当地预拌混凝土绿色生产管理的相关规定。

7.2.3 生产企业应具备详细、可行的应用技术文件 。

7.2.4 有自备矿山的企业应取得相应的安全生产许可。

7.2.5 生产阶段、使用阶段、回收阶段固体废弃物的收集、贮存、处置应符合现行国家标准《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599 的相关规定。

- 7.3 评分项

7.3.1 评分项各指标权重见表7.3.1。

表 7.3.1 评分项各指标权重

| 指标 | 权重 | 具体条文 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.26 | 7.3.2 原材料运输能耗 | 0.05 |
|  |  | 7.3.3 单位产品能耗或碳排放 | 0.06 |
|  |  | 7.3.4 强度等级 | 0.10 |
|  |  | 7.3.5 能源、测量管理体系认证 | 0.05 |
| 减排 | 0.13 | 7.3.6 厂区大气污染物、污水排放和噪声排放 | 0.08 |
|  |  | 7.3.7产品认证或评价、环境产品声明（EPD）、碳足迹报告 | 0.05 |
| 安全 | 0.27 | 7.3.8 标准差 | 0.10 |
|  |  | 7.3.9 抗渗等级、抗氯离子渗透等级、抗碳化等级、早期抗裂等级 | 0.15 |
|  |  | 7.3.10 安全生产标准化水平 | 0.02 |
| 便利 | 0.10 | 7.3.11 施工性能、自密实混凝土 | 0.05 |
|  |  | 7.3.12 适用性与经济性 | 0.05 |
| 可循环 | 0.24 | 7.3.13 报废混凝土产生率 | 0.06 |
|  |  | 7.3.14 报废混凝土回收利用率 | 0.06 |
|  |  | 7.3.15 固体废弃物综合利用比例 | 0.06 |
|  |  | 7.3.16 工业废水、废渣回收利用比例 | 0.06 |

Ⅰ 节 能

7.3.2 原材料运输能耗评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1 累计运输半径不大于200km的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2 200km以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

7.3.3 近三年单位产品能耗水平或单位产品碳排放量持续改进，总分100分，由专家评分。

7.3.4 强度等级应与设计强度等级一致，得100分。

7.3.5 管理体系评分为以下两条之和：

1 通过GB/T23331 能源管理体系认证，得60分；

2 通过GB/T19022 测量管理体系认证，得40分。

Ⅱ 减 排

7.3.6 厂区大气污染物、污水排放及生产噪声评分为以下三条之和：

1 符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297表2规定的二级或地方排放标准的最高要求，得40分；

2 符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978规定的一级，得40分。

3 生产噪声，评价总分20分。其中厂址在非居民区，且噪声49～41dB，得10分；40dB 以下得20分。

7.3.7 通过产品认证或评价，提交环境产品声明（EPD）、碳足迹报告。评分为以下各条得分之和：

1 通过产品认证或评价，总分40分，由专家评分；

2 提交环境产品声明（EPD）报告，总分30分，由专家评分；

3 提交产品碳足迹报告，总分30分，由专家评分。

Ⅲ 安 全

7.3.8 同一配合比，连续10个批次产品抗压强度（MPa） 的标准偏差评分规则如下：

1 大于该等级强度标准差上限值σmax的1.0倍，且小于等于1.2倍，得60分；

2 大于该等级强度标准差上限值σmax的0.8倍，且小于等于1.0倍，得80分；

3 小于等于该等级强度标准差上限值评σmax的0.8倍，得100分。

7.3.9 耐久性评分规则如下：

1 抗渗等级不低于现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193规定的P8级，得30分；P10级，得40分；P12级，得50分；

2 抗氯离子渗透等级符合《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193规定的

II级，得10分；符合III级，得20分；符合IV级及以上，得30分；

3 抗碳化等级符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193规定的III级，得5分；符合IV级及以上，得10分；

4 早期抗裂等级符合III级，得5分；符合IV级及以上， 得10分。

7.3.10 安全生产标准化水平符合现行行业标准《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006规定的二级，得80分；符合一级，得100分。

Ⅳ 便 利

7.3.11 预拌混凝土达到自密实混凝土性能，得100分。

7.3.12 预拌混凝土的适用性与经济性评分为以下两条之和：

1 与应用区域经济发展水平、环境、产业配套等相匹配，总分50分，由专家评分；

2 与应用区域法律法规、标准规范等相匹配，总分50分，由专家评分。

Ⅴ 可 循 环

7.3.13 报废混凝土产生率评分规则如下：

1 不小于1.0%但小于1.5%，得60分；

2 不小于0.5%但小于1.0%，得80分；

3 小于0.5%，得100分。

7.3.14 报废混凝土回收利用率评分规则如下：

1 不小于50%但小于70%，得60分；

2 不小于70%但小于90%，得80分；

3 不小于90%，得100分。

7.3.15 固体废弃物综合利用比例评分规则如下：

1 不小于30%但小于50%，得60分；

2 不小于50%但小于70%，得80分；

3 不小于70%，得100分。

7.3.16 生产废水、废渣回收利用比例	评分规则如下：

1 废水回收利用比例达到100%，得50分。

2 废渣回收利用比例达到100%，得50分。

- 8 建筑节能玻璃

- 8.1 一般规定

8.1.1本导则建筑节能玻璃包括单层、多层窗或幕墙玻璃等构件。

- 8.2 控制项

8.2.1 生产企业应符合表 8.2.1 的要求。

表8.2.1 生产基本要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物排放 | 平板玻璃 | 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB 26453 |
|  | 其他 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297，三级； 或满足地方排放标准的最低要求 |
| 污水排放 |  | 《污水综合排放标准》GB 8978 |
| 噪声排放 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 |
| 工作场所环境 |  | 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素》GBZ 2.2 |
| 安全生产 |  | 《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006，三级 |
| 管理体系 |  | 完备的质量、环境和职业健康安全管理体系 |
| 注：大气污染物、污水、噪声排放应符合环境影响评价批复的要求。 |  |  |

8.2.2 生产企业应具有详细、合理的应用技术文件。

8.2.3 基本性能应满足现行国家、行业标准要求。

- 8.3 评分项

8.3.1 评分项各指标权重见表 8.3.1。

表 8.3.1 评分项各指标权重

| 指标 | 权重 | 具体条文 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.53 | 8.3.2 单位产品能耗 | 0.10 |
|  |  | 8.3.3 原材料运输能耗 | 0.10 |
|  |  | 8.3.4 热工性能 | 0.30 |
|  |  | 8.3.5 能源管理体系认证 | 0.03 |
| 减排 | 0.15 | 8.3.6 清洁生产水平 | 0.05 |
|  |  | 8.3.7 产品认证或评价，环境产品声明（EPD）、碳足迹报告 | 0.10 |
| 安全 | 0.22 | 8.3.8 安全生产标准化水平 | 0.02 |
|  |  | 8.3.9 施工安全性能 | 0.10 |
|  |  | 8.3.10 可见光反射比 | 0.10 |
| 便利 | 0.10 | 8.3.11 一般显色指数 | 0.05 |
|  |  | 8.3.12 适用性与经济性 | 0.05 |

Ⅰ 节能

8.3.2 节能玻璃单位产品能耗为以下两条得分之和，总分100分：

1 平板玻璃的单位产品能耗符合现行国家标准《平板玻璃单位产品能源消耗限额》GB 21340 的规定限定值，得40分；符合先进值，得60分；

2 节能玻璃生产企业近三年单位产品能耗水平或单位产品碳排放量持续改进，总分40分，由专家评分。

8.3.3 原材料运输能耗评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1 累计运输半径不大于500km 的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2 500km 以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

8.3.4 热工性能按表 8.3.4 进行评分：

表8.3.4 热工性能评分规则

| 气候区 | 项目 | 评分规则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60分 | 80分 | 100分 |
| 夏热 冬冷 | U，W/(m2·K) | 1.7<U≤2.0 | / | U≤1.7 |
|  | 光热比LSG | 1.3<LSG≤1.4 | LSG>1.4 |  |
| 夏热 冬暖 | U，W/(m2·K) | / | 1.8<U≤2.0 | 1.5<U≤1.8 |
|  | 光热比LSG | 1.4<LSG≤1.6 | 1.6<LSG≤1.9 | LSG>1.9 |

8.3.5 通过现行国家标准《能源管理体系》GB/T 23331认证，得100分。

Ⅱ 减排

8.3.6 生产企业清洁生产符合现行行业标准《清洁生产标准 平板玻璃行业》HJ/T 361 规定，评分规则如下：

1 达到二级水平，得60 分；

2 达到一级水平，得100 分。

8.3.7 通过产品认证或评价，提交环境产品声明（EPD）、碳足迹报告。评分为以下各条得分之和：

1 通过产品认证或评价，总分40分，由专家评分；

2 提交环境产品声明（EPD）报告，总分30分，由专家评分；

3 提交产品碳足迹报告，总分30分，由专家评分。

Ⅲ 安全

8.3.8 安全生产标准化水平符合现行企业标准《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006规定的二级，得80分；符合一级，得100分。

8.3.9 安全性能符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113规定，钢化玻璃同时满足现行行业标准《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T 455要求，得100分。

8.3.10 可见光反射比评分规则如下：

1 不大于0.30 但大于0.16，得60分；

2 不大于0.16，得100分。

Ⅳ 便利

8.3.11 一般显色指数评分规则如下：

1 不小于0.80但小于0.90，得60分；

2 不小于0.90，得100分。

8.3.12 适用性与经济性评分为以下两条之和：

1 与应用区域经济发展水平、环境、产业配套等相匹配，总分50分，由专家评分；

2 与应用区域法律法规、标准规范等相匹配，总分50分，由专家评分。

- 9 陶瓷砖

- 9.1 一般规定

9.1.1 本导则建筑陶瓷砖(板)是指由黏土和其它无机非金属原料在室温下，经过干压、挤压等方法成型，经干燥后在满足性能要求的温度下烧制而成的用于覆盖墙面和地面的薄板制品。

- 9.2 控制项

9.2.1 生产企业应符合表9.2.1的要求。

表9.2.1 生产基本要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 污染物排放 | 《陶瓷工业污染物排放标准》 GB 25464 |
| 噪声排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348 |
| 工作场所环境 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》 GBZ2.2 |
| 安全生产 | 《建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准》，三级 |
| 管理体系 | 完备的质量、环境和职业健康安全管理体系 |
| 注：大气污染物、污水、噪声排放应符合环境影响评价批复的要求。 |  |

9.2.2 生产企业应具备详细、合理的应用技术文件。

9.2.3 基本性能应满足现行国家、行业标准要求。

9.2.4 放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中A类装修材料的要求。

9.2.5 生产阶段、使用阶段、回收阶段固体废弃物的收集、贮存、处置应符合现行国家标准《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599的相关规定。

- 9.3 评分项

9.3.1 评分项各指标权重见表9.3.1。

表 9.3.1 评分项各指标权重

| 指标 | 权重 | 具体条文 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.33 | 9.3.2 单位产品能耗或碳排放 | 0.15 |
|  |  | 9.3.3 原材料运输能耗 | 0.05 |
|  |  | 9.3.4 陶瓷砖厚度 | 0.10 |
|  |  | 9.3.5 能源管理体系认证 | 0.03 |
| 减排 | 0.15 | 9.3.6 放射性污染 | 0.10 |
|  |  | 9.3.7 产品认证或评价、环境产品声明（EPD）、碳足迹报告 | 0.05 |
| 安全 | 0.12 | 9.3.8 安全生产标准化水平 | 0.02 |
|  |  | 9.3.9 使用安全性能 | 0.10 |
| 便利 | 0.23 | 9.3.10 单件包装重量 | 0.05 |
|  |  | 9.3.11 建筑模数要求 | 0.03 |
|  |  | 9.3.12 烧成后无需后加工 | 0.05 |
|  |  | 9.3.13 耐污染性 | 0.05 |
|  |  | 9.3.14 适用性与经济性 | 0.05 |
| 可循环 | 0.17 | 9.3.15 生产废料回收利用 | 0.09 |
|  |  | 9.3.16 低质原料使用量 | 0.08 |

Ⅰ 节 能

9.3.2 单位产品能耗符合现行国家标准《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》GB 21252的规定。评分规则如下：

1 符合准入值的规定，得60分；

2 符合先进值的规定，得100分。

9.3.3 原材料运输能耗评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1 累计运输半径不大于500km的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2 500km以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

9.3.4 在满足使用要求的前提下，陶瓷砖厚度按表9.3.4进行评分：

表9.3.4 陶瓷砖厚度评分规则 （单位为毫米）

| 项目 |  | 评分规则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60分 | 80分 | 100分 |
| 空心干挂陶瓷板 | 名义厚度H | 24<H≤30 | 18<H≤24 | H≤18 |
| 广场砖 | 厚度d | 15<d≤17 | 13<d≤15 | d≤13 |
| 其他产品 | 厚度d | 8<d≤10 | 5.5<d≤8 | d≤5.5 |

9.3.5 通过现行国家标准《能源管理体系》GB/T 23331认证，得100分。

Ⅱ 减 排

9.3.6 内照射指数≤0.9，外照射指数≤1.2，得100分。

9.3.7 通过产品认证或评价，提交环境产品声明（EPD）、碳足迹报告。评分为以下各条得分之和：

1 通过产品认证或评价，总分40分，由专家评分；

2 提交环境产品声明（EPD）报告，总分30分，由专家评分；

3 提交产品碳足迹报告，总分30分，由专家评分。

Ⅲ 安 全

9.3.8 安全生产标准化水平符合《建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准》规定的二级，得80分；符合一级，得100分。

9.3.9 使用安全性能评分规则如下：

1 地面砖防滑系数（COF）≥0.60，或用于潮湿地面的地面砖摩擦性能（BPN）≥45，得100分；

2 墙面砖背面应有背纹，背纹尺寸应符合相应国家标准的规定，总分100分，由专家评分。

Ⅳ 便 利

9.3.10 单件包装重量按表9.3.10进行评分：

表9.3.10 单件包装重量评分规则

| 项目 | 评分规则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 60分 | 80分 | 100分 |
| 单件包装装量w，kg | 40<w≤50 | 30<w≤40 | w≤30 |

9.3.11 符合建筑模数的要求，得100分。

9.3.12 烧结后无需后加工，得100分。

9.3.13 耐污染性评分规则如下：

1 达到4级的要求，得60分；

2 达到5级的要求，得100分。

9.3.14 适用性与经济性评分为以下两条之和：

1 与应用区域经济发展水平、环境、产业配套等相匹配，总分50分，由专家评分；

2 与应用区域法律法规、标准规范等相匹配，总分50分，由专家评分。

V 可 循 环

9.3.15 生产废料回收利用评分为以下各条之和：

1 废瓷利用率≥90%，得30分；

2 废坯（含釉坯）利用率≥99%，得30分；

3 废釉浆回收利用率≥90%，得40分。

9.3.16 低质原料使用量评分规则如下：

1 占配方含量大于30%但不大于40%，得60分；

2 占配方含量大于40%但不大于50%，得80分；

3 占配方含量大于50%，得100分。

- 10 预拌砂浆

- 10.1 一般规定

10.1.1 本导则适用于民用与工业建筑物上使用的预拌砂浆，包括普通砂浆、隔声砂浆、抹面砂浆、粘结砂浆、抗裂砂浆等。

10.1.2 本导则废弃物是指粉煤灰、经煅烧或自燃的煤矸石、炉渣、矿渣、磷石膏、建筑垃圾和循环再利用材料

- 10.2 控制项

10.2.1 预拌砂浆生产企业应符合表10.2.1的要求。

表10.2.1 生产基本要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 大气污染物排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297， 三级； 或满足地方排放标准的最低要求 |
| 污水排放 | 《污水综合排放标准》GB 8978，二级 |
| 噪声排放 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 |
| 工作场所环境 | 《 工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 GBZ2.1 《 工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》 GBZ2.2 |
| 安全生产 | 不得使用含有亚硝酸盐、氯盐、邻苯二甲酸脂类成分的原材料《 企业安全生产标准化基本规范》 AQ/T9006，三级 |
| 管理体系 | 完备的质量、环境和职业健康安全管理体系 |

10.2.2 设备设施选配等全过程管理应满足当地预拌砂浆绿色（ 清洁化） 生产管理的相关规定。

10.2.3 生产企业应具备详细、可行的应用技术文件。

10.2.4 普通砂浆、粘结砂浆的性能应满足现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181的要求；其他砂浆的性能应符合现行有关标准的规定。

10.2.5 生产阶段、使用阶段、回收阶段固体废弃物的收集、贮存、处置应符合现行国家标准《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599 的相关规定。

- 10.3 评分项

10.3.1 评分项各指标权重见表10.3.1。

表10.3.1 评分项各指标权重

| 指标 | 权重 | 具体条文 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.15 | 10.3.2 原材料运输能耗 | 0.05 |
|  |  | 10.3.3 单位产品能耗水平或碳排放 | 0.07 |
|  |  | 10.3.4 能源管理体系认证 | 0.03 |
| 减排 | 0.25 | 10.3.5 大气污染物（不含颗粒物） 排放 | 0.05 |
|  |  | 10.3.6 颗粒物排放 | 0.10 |
|  |  | 10.3.7 普通砂浆散装率和特种砂浆袋装率 | 0.05 |
|  |  | 10.3.8 产品认证或评价、 环境产品声明(EPD)报告、 碳足迹报告 | 0.05 |
| 安全 | 0.40 | 10.3.9 强度 | 0.12 |
|  |  | 10.3.10 强度离散系数 | 0.12 |
|  |  | 10.3.11 耐久性能 | 0.12 |
|  |  | 10.3.12 安全生产标准化水平 | 0.02 |
|  |  | 10.3.13 测量管理体系认证 | 0.02 |
| 便利 | 0.10 | 10.3.14 施工性能 | 0.05 |
|  |  | 10.3.15 适用性与经济性 | 0.05 |
| 可循环 | 0.10 | 10.3.16 固体废弃物综合利用率 | 0.05 |
|  |  | 10.3.17 灰料利用 | 0.05 |

Ⅰ 节 能

10.3.2 原材料运输能耗。评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1 累计运输半径不大于500km的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2 500km以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

10.3.3 近三年单位产品能耗水平持续改进，评分为以下各条得分之和：

1 有能源分级计量20分；

2 能源计量器具具备在线采集、上传等功能20分；

3 建立能效管理信息系统30分；

4 根据能效管理信息系统分析结果进行持续改进30分。

10.3.4 通过现行国家标准《能源管理体系》GB/T 23331认证，得100分。

Ⅱ 减 排

10.3.5 厂区二氧化硫排放符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297规定的二级，得60分；符合大气污染物综合排放相关的各地方标准规定，得100分。

10.3.6 厂区大气颗粒物排放，评分为以下各条之和：

1 有组织排放中，自排气筒排放的颗粒物符合现行国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915的规定，得40分；符合各地方标准对当地大气颗粒物排放规定，得60分；

2 无组织排放中，大气颗粒污染物符合现行国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915的规定，得20分；符合各地方标准对当地大气颗粒物排放规定，得40分。

10.3.7 普通砂浆的散装率，特种砂浆的袋装率。评分规则如下：

1 普通砂浆年度散装率达到70%，得60分；达到80%，得80分；达到90%，得100分；

2 每吨特种砂浆对包装袋的平均消耗量不小于40个，得0分；不小于25个但小于40个，得60分；不小于20个但小于25个，得80分；小于20个，得100分。

10.3.8 通过产品认证或评价，提交环境产品声明（EPD）、碳足迹报告。评分为以下各条得分之和：

1 通过产品认证或评价，总分40分，由专家评分；

2 提交环境产品声明（EPD）报告，总分30分，由专家评分；

3 提交产品碳足迹报告，总分30分，由专家评分。

Ⅲ 安 全

10.3.9 强度评分规则按照表10.3.9评分。

表10.3.9 预拌砂浆强度评价规则

| 种类 | 项目 | 实测值与设计值的比值χ | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通砂浆、隔声砂浆 | 抗压强度 | χ＞2.0 | 50分 |
|  |  | 1.15＞χ≥1.0或2.0＞χ≥1.5 | 75分 |
|  |  | 1.5＞χ≥1.5 | 100分 |
| 抗裂砂浆、抹面砂浆 | 原始拉伸粘结强度 | 1.2＞χ≥1.0 | 50分 |
|  |  | χ≥1.8 | 75 分 |
|  |  | 1.8＞χ≥1.2 | 100分 |
| 粘结砂浆 |  | 1.5＞χ≥1.0 | 50分 |
|  |  | χ≥2.5 | 75 分 |
|  |  | 2.5＞χ≥1.5 | 100分 |

10.3.10 连续10个批次产品强度的离散系数评分规则如下：

1 不大于30%但大于20%，得40分；

2 不大于20%但大于10%，得60分；

3 不大于10%，得100分。

10.3.11 耐久性评分规则按照表10.3.11评分。

表10.3.11 预拌砂浆耐久性评价规则

| 种类 | 项目 | 实测值与设计值的比值 χ | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通砂浆、隔声砂浆 | 收缩性 | 1.5＞χ≥1.0 | 50分 |
|  |  | 2.0≥χ＞1.5 | 75分 |
|  |  | χ＞2.0 | 100分 |
| 粘结砂浆、抹面砂浆、抗裂砂浆 | 耐水、热老化后的拉伸粘结强度 | 1.2＞χ≥1.0 | 50分 |
|  |  | χ≥1.8 | 75 分 |
|  |  | 1.8＞χ≥1.2 | 100分 |

10.3.12 安全生产标准化水平符合现行企业标准《企业安全生产标准化基本规范》 AQ/T9006规定的二级，得80分；符合一级，得100分。

10.3.13 通过现行国家标准《能源管理体系》认证，得100分。

Ⅳ 便 利

10.3.14 施工便利性评分规则按照表10.3.14评分。

表10.3.14 预拌砂浆便利性评价规则

| 种类 | 项目 | 实测值与设计值的比值 χ | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通砂浆、隔声砂浆 | 保水率 | 1.05＞χ≥1.00 | 50分 |
|  |  | χ≥1.10 | 75分 |
|  |  | 1.10＞χ≥1.05 | 100分 |
| 抗裂砂浆、抹面砂浆 | 可操作时间t≥1.5， 拉伸粘结强度 | 1.2＞χ≥1.0 | 50分 |
|  |  | χ≥1.8 | 75分 |
|  |  | 1.8＞χ≥1.2 | 100分 |
| 粘结砂浆 | 晾置20min后的拉伸粘结强度 | 1.2＞χ≥1.0 | 50分 |
|  |  | χ≥1.8 | 75分 |
|  |  | 1.8＞χ≥1.2 | 100分 |

10.3.15 适用性与经济性，评分为以下两条之和：

1 与应用区域经济发展水平、环境、产业配套等相匹配，总分50分，由专家评分；

2 与应用区域法律法规、标准规范等相匹配，总分50分，由专家评分。

Ⅴ 可 循 环

10.3.16 固体废弃物综合利用率评分规则如下：

1 不小于30%但小于40%，得40分；

2 不小于40%但小于50%，得55分；

3 不小于50%但小于60%，得70分；

4 不小于60%但小于70%，得85分；

5 不小于70%，得100分。

10.3.17 消纳生产过程产生的灰料。配备自动回灰设备、计量配料系统，可操作性强，回收利用合理，总分100分，由专家评分。

- 11水性涂料材料

- 11.1 一般规定

11.1.1 本导则适用于民用与工业建筑物建筑外墙及内墙使用的水性涂料。

- 11.2 控制项

11.2.1 生产企业应符合表11.2.1的要求。

表11.2.1 生产基本要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 大气污染物排放 | 《大气污染物综合排放标准》 GB 16297，三级； 或满足地方排放标准的最低要求 |
| 污水排放 | 《污水综合排放标准》 GB 8978 |
| 噪声排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348 |
| 工作场所环境 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 GBZ2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》 GBZ2.2 |
| 安全生产 | 《企业安全生产标准化基本规范》 AQ/T9006，三级 |
| 管理体系 | 完备的质量、环境和职业健康安全管理体系 |
| 注：大气污染物、污水、噪声排放应符合环境影响评价验收批复的要求。 |  |

11.2.2原材料生产应符合清洁生产的相关规定。

11.2.3 生产阶段、使用阶段、回收阶段固体废弃物的收集、贮存、处置应符合现行国家标准《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599的相关规定。

11.2.4 生产阶段严禁使用对身体健康有害的添加剂。

11.2.5 单位产品能耗应符合国家、行业和广西现行标准的规定或广西行业平均水平的要求。

11.2.6 水性涂料的基本性能满足现行国家、行业、广西相关产品的技术要求。

11.2.7 应具备产品应用技术标准或详细、可行的施工方案。

- 11.3 评分项

11.3.1 评分项各指标权重见表11.3.1。

表 11.3.1评分项各指标权重

| 指标 | 权重 | 具体条文 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.21 | 11.3.2 单位产品生产能耗 | 0.05 |
|  |  | 11.3.3 原材料运输能耗 | 0.06 |
|  |  | 11.3.4 能源管理体系认证 | 0.04 |
|  |  | 11.3.5 单位产品原材料消耗 | 0.03 |
|  |  | 11.3.6 单位产品淡水消耗 | 0.03 |
| 减排 | 0.26 | 11.3.7 大气污染物排放 | 0.05 |
|  |  | 11.3.8 污水排放 | 0.05 |
|  |  | 11.3.9 噪声排放 | 0.05 |
|  |  | 11.3.10 生产、使用、回收阶段固废排放 | 0.05 |
|  |  | 11.3.11 包装材料和技术 | 0.03 |
|  |  | 11.3.12 施工阶段有效利用率 | 0.03 |
| 安全 | 0.20 | 11.3.13 安全生产标准化水平 | 0.06 |
|  |  | 11.3.14 有毒有害物质含量 | 0.14 |
| 便利 | 0.17 | 11.3.15 出厂合格率 | 0.05 |
|  |  | 11.3.16 施工性 | 0.06 |
|  |  | 11.3.17 适用性与经济性 | 0.06 |
| 可循环 | 0.16 | 11.3.18 生产阶段废水的重复利用 | 0.08 |
|  |  | 11.3.19 资源管理体系 | 0.08 |

Ⅰ 节 能

11.3.2 单位产品能耗评分规则如下：

1 当企业年产量大于等于8000t时，单位产品能耗大于6.5kgce/t且小于等于9.0kgce/t，得60分；

2 当企业年产量大于等于8000t时，单位产品能耗小于等于6.5kgce/t，得100分；

3 当企业年产量小于8000t时，单位产品能耗大于6.0kgce/t且小于等于8.5kgce/t，得60分；

4 当企业年产量小于8000t时，单位产品能耗小于等于6.0kgce/t，得100分。

11.3.3 原材料运输能耗评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1 累计运输半径不大于500km的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2 累计运输半径500km以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

11.3.4 通过现行国家标准《能源管理体系》GB/T 23331认证，得100分。

11.3.5 单位产品原材料消耗评分规则如下：

1 单位产品原材料消耗大于1.015t/t，且小于1.116t/t产品，得60分；

2 单位产品原材料消耗不大于1.015t/t产品，得100分。

11.3.6 单位产品淡水消耗评分规则如下：

1 单位产品淡水消耗低于0.30t/t，且大于0.25t/t，得60分；

2 单位产品淡水消耗不大于0.25t/t，得100分。

Ⅱ 减 排

11.3.7 大气污染物排放评分规则如下：

1 大气污染物排放限值优于《大气污染物综合排放标准》GB 16297的污染源大气污染排放限值的二级规定，得60分；

2 大气污染物排放限值优于《大气污染物综合排放标准》GB 16297的污染源大气污染排放限值的一级规定，得100分。

11.3.8 污水排放评分规则如下：

1 污水排放最高允许浓度优于《污水综合排放标准》GB 8978的第一类污染物和第二类污染物最高允许排放浓度二级的规定，得60分；

2 污水排放最高允许浓度优于《污水综合排放标准》GB 8978的第一类污染物和第二类污染物最高允许排放浓度一级的规定，得100分。

11.3.9 噪声排放评分规则如下：

1 噪声排放限值优于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的噪声排放限值3类环境的要求，得60分；

2 噪声排放限值优于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的噪声排放限值2类环境的要求，得100分。

11.3.10 生产、使用、回收阶段固体废弃物排放，由专家评分。

11.3.11 包装材料和技术评分规则如下：

1 包装材料和技术要求基本符合现行标准《环境标准产品技术要求包装制品》HJ/T 209和《涂料产品包装通则》GB 13491的规定，得60分；

2 包装材料和技术要求符合《环境标准产品技术要求 包装制品》HJ/T 209和《涂料产品包装通则》GB 13491的规定或包装材料检测报告合格，得100分。

11.3.12 施工阶段有效利用率评分规则如下：

1 水性涂料施工工艺先进，并建立了提高有效利用率的措施，得50分；

2 有效利用率不小于90%，但小于95%，得60分；

3 有效利用率不小于95%，得100分。

Ⅲ 安 全

11.3.13 安全生产标准化水平符合《企业安全生产标准化基本规范》 AQ/T9006规定的二级，得60分；符合一级，得100分。

11.3.14 有毒有害物质含量，评价总分值为100分，各项最终得分可叠加，具体评分规则如表11.3.14。

表 11.3.14 有毒有害物质评分表

| 评分项目 | 评分技术要求 | 评分分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VOC | 64g/L＜W≤80g/L | 7.5分 | 12.5分 |
|  | W≤64g/L | 12.5分 |  |
| Hg | 48mg/kg＜W≤60mg/kg | 7.5分 | 12.5分 |
|  | W≤48mg/kg | 12.5分 | 分 |
| Cd | 60mg/kg＜W≤75mg/kg | 7.5分 | 12.5分 |
|  | W≤60mg/kg | 12.5分 |  |
| Pb | 72mg/kg＜W≤90mg/kg | 7.5分 | 12.5分 |
|  | W≤72mg/kg | 12.5分 |  |
| Cr | 48mg/kg＜W≤60mg/kg | 7.5分 | 12.5分 |
|  | W≤48mg/kg | 12.5分 |  |
| 苯类总量 | 80mg/kg＜W≤100mg/kg | 7.5分 | 12.5分 |
|  | W≤80mg/kg | 12.5分 |  |
| 乙二醇醚及脂类总含量 | 80mg/kg＜W≤100mg/kg | 7.5分 | 12.5分 |
|  | W≤80mg/kg | 12.5分 |  |
| 游离甲醛含量 | 40mg/kg＜W≤50mg/kg | 7.5分 | 12.5分 |
|  | W≤40mg/kg | 12.5分 |  |

Ⅳ 便 利

11.3.15 出厂合格率为100%，得100分。

11.3.16 施工性满足标准要求，得100分。

11.3.17 适用性与经济性评分规则如下：

1 与应用区域政策、标准规范、环境、经济发展水平、产业配套等相匹配，得60分；

2 在同类产品中具有较好的性价比，得100分。

Ⅴ 可 循 环

11.3.18 生产阶段废水的重复利用率评分规则如下：

1 企业建立了良好可行的废水回收利用措施，废水重复利用率低于80%，得50分；

2 企业建立了良好可行的废水回收利用措施，废水重复利用率不低于80%，低于90%，得60分；

3 企业建立了良好可行的废水回收利用措施，废水重复利用率不低于90%，得100分。

11.3.19 企业应建立健全资源管理体系，有完整可行的资源管理体系相关制度、文件等，得100分（完整性与可行性各得50分）。

- 12 其他

12.0.1 其他建材产品在符合绿色建材定义和基本要求的前提下，可参照本导则的评价方法和技术指标进行评价。

12.0.2 满足本导则评分项要求的进行评分，不满足的不得分。

- 13 加分项

13.0.1 建筑材料生产过程中采用了先进的生产工艺或生产设备， 且环境影响明显低于行业平均水平。总分2分，由专家评分。

13.0.2 建筑材料具有突出的创新性且性能明显优于行业平均水平。总分1分，	由专家评分。

13.0.3生产企业近三年内取得优异的创新性成果。总分2分，并按以下规则评分：

1. 近三年内相关技术、产品获省部级科技进步奖，得1分。

2. 近三年内相关技术、产品获国家发明专利，得1分。

- 本导则用词说明

1为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准的规定执行时，写法为：

“应符合……规定”或“应符合……要求”。

- 引用标准名录

《大气污染物综合排放标准》 GB16297

《污水综合排放标准》 GB8978

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348

《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 GBZ 2.1

《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》 GBZ 2.2

《企业安全生产标准化基本规范》 AQ/T9006

《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》 GB 18599

《能源管理体系》 GB/T 23331

《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624

《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566

《建筑防火设计规范》 GB 50016

《岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额》 GB 30183

《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》 JGJ/T 328

《质量管理体系要求》 GB/T 19001

《环境管理体系》 GB/T 24000

《职业健康安全管理体系规范》 GB/T 28001

《测量管理体》 GB/T 19022

《混凝土耐久性检验评定标准》 JGJ/T 193

《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 GB 26453

《平板玻璃单位产品能源消耗限额》 GB 21340

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113

《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》 JG/T 455

《陶瓷工业污染物排放标准》 GB 25464

《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》 GB 21252

《预拌砂浆》 GB/T 25181

《水泥工业大气污染物排放标准》 GB4915

《环境标准产品技术要求包装制品》 HJ/T 209

《涂料产品包装通则》 GB 13491

广西绿色建材评价技术导则

Guangxi green building material evaluation standard

- 条 文 说 明

目   次

1 总 则	41

2 术 语	43

3基本规定	44

4评价与等级划分	45

5 墙体材料	46

5.1 一般规定	46

5.2 控制项	46

5.3 评分项	47

6 保温材料	50

6.1 一般规定	50

6.2 控制项	50

6.3 评分项	50

7 预拌混凝土	52

7.1 一般规定	52

7.3 评分项	52

8 建筑节能玻璃	53

8.1 一般规定	53

8.3 评分项	53

9 陶瓷砖	54

9.1 一般规定	54

9.3 评分项	54

10 预拌砂浆	56

10.1 一般规定	56

10.2 控制项	56

10.3 评分项	56

11水性涂料材料	57

11.1 一般规定	57

11.3 评分项	57

12 其 他	59

13 加 分 项	60

- 总 则

1.0.1 我国自上世纪 90 年代以来，开展很多有关绿色建材的研究，也发表了很多有关绿色建材的论著，但至今为止未能制定绿色建材的国家或行业标准，由于标准的缺乏，政府也难以进行规范，导致整个市场对绿色建材的认识混乱，建材生产商、供应商无不宣称自己的产品是绿色的，国内市场上充斥着形形色色的所谓“绿色建筑材料”，消费者在购买建筑材料时常常感到无所适从。
    大力发展绿色建材，是国家绿色建筑行动方案的十大重点任务之一，国家绿色建筑行动方案明确指出：“要研究建立绿色建材认证制度，编制绿色建材产品目录，引导规范市场消费积极，支持绿色建材产业发展，组织开展绿色建材产业化示范”。因地制宜发展绿色建材，完善绿色建材推广体系，认真落实绿色建材认证制度，引导规范市场消费，是广西绿色建筑行动方案的重点任务之一。

因此，无论是从规范和引导我区绿色建材的健康发展，还是落实国家或广西区有关绿色建材发展政策以及节约资源、保护环境的角度，都有必要编制广西的绿色建材评价技术导则。

1.0.2~1.0.3 本条说明导则的适用范围，广义的建筑材料应包括在建筑中使用的所有材料，虽然本导则的评价指标体系和评价方法具有通用性，但考虑到建筑材料种类繁多，且本导则首次制定，不宜涵盖范围太广，待以后评价过程中逐步积累经验后再扩充范围。
    本导则适用的建筑材料包括广西区内墙体材料、保温材料、预拌混凝土、建筑节能玻璃、陶瓷砖、预拌砂浆、防水涂料等绿色建材的评价。设备及照明系统
包括采暖、空调、通风、配电、照明等设备。

1.0.4 满足基本适用功能和健康、安全是绿色建材的基本条件，在这个基础上，
应统筹考虑建筑材料全生命周期内最大限度地节约资源和保护环境，这里的统筹应包括两个方面的含义，一是建筑材料全生命周期内各阶段的统筹，即建筑材料从原材料采取、生产制造、施工、使用、销毁的各个阶段之间应统筹考虑节约资源和保护环境，如使用阶段节能效果很好，对环境也无污染，但生产阶段却耗能及环境污染都很大，这也不是绿色建材提倡的；二是节约资源之间的统筹，资源应包括能源资源、水资源、土地资源、材料资源等，不能因为节约能耗而消耗大量的水资源或土地资源，也不能因为节约土地资源而过多地消耗能源资源。统筹平衡、因地制宜、衔接、便利也是绿色建材评价的基本原则。

1.0.5 因地制宜同样也是绿色建材的灵魂，一方面，绿色建材的评价一定要结合
当地的材料资源，有什么材料，开发什么样的建材产品，如本地砂石资源非常丰富，因此可鼓励开发蒸压加气混凝土，减少烧结页岩砖的开发，避免破坏植被。绿色建筑中用“材料的本地化程度”来评价材料资源的节约，本导则中绿色建材的定义用“便利”也是表达同样的含义。另一方面，绿色建材的评价也要结合当地的自然环境、能源以及经济、文化等特点，如在自然环境方面，应考虑生态环境、大气环境、交通环境等因素；在能源方面，应充分利用当地丰富的能源资源；在经济方面，应结合当地的经济条件开发适宜的建材产品；在文化方面，应充分考虑当地的民族特色、建筑特色等因素。

1.0.6符合国家、广西法律法规与相关标准是参与绿色建筑材料评价的前提条件。本标准着重评价与绿色建筑材料相关的内容，未涵盖所有对建筑材料的技术要求，因此，绿色建筑材料评价除应符合本标准外，还应符合国家、广西法律法规与相关标准。

# 2 术 语

2.0.1 本条是对绿色建材的定义， 只有充分理解和认识了绿色建材的本质和内涵，总结和归纳出绿色建材的几个根本特性，才能够编制出科学适用的绿色建材评价体系。由于我国目前为止并未对绿色建材给出统一的定义，编制组在对国内外绿色建材评价体系和评价方法进行深入研究的基础上，总结归纳出了绿色建材必须具备“节能、减排、安全、便利和可循环”五个重要的特性。

- 性能优异，绿色建材首先第一个前提是必须满足使用功能，要满足使用功能就必须要使其性能指标符合国家或行业产品标准的要求，满足产品标准的技术指标只是绿色建材的最低要求，作为绿色建材，相对于普通建材还应有优异的性能指标，因此性能指标在绿色建材的整个评价指标体系中约占 10～20%的权重。

- 健康安全，绿色建材在生产及使用过程中，不得对人体健康和安全产生不利的影响，这是绿色建材又一个重要特性，也就是说绿色建材应具备良好的防火阻燃性能，不得释放有毒有害物质，污染环境，对人体健康产生影响。

- 绿色生态，建筑材料产品从原材料采取与加工、产品制造、运输及销售、产品的使用、再利用和维护、废物循环和最终废物弃置的整个生命周期中对地球环境负荷影响的特性。主要包括两个方面，一是资源消耗最小，即在整个生命周期中对土地资源、能源资源、水资源、材料资源等消耗最小；二是环境影响最小，即在整个生命周期中对环境的污染、排放最小。

对绿色建材的认识，以往国内外有关论著中往往只强调“全寿命周期对地球负荷的影响”或“对人体健康的影响”或两者兼之，本导则中强调绿色建材除了以上要求外，还应包括优良的性能指标，也就是说绿色建材的前提是要满足使用功能，和目前国内外认识统一的绿色建筑概念一样，是在满足健康、舒适的居住前提下，谈四节一环保。因此广西绿色建材的评价技术导则中对绿色建材定义中加入了“具有满足使用要求的优异性能”的概念，基于以上思路，某些产品可能绿色生态指标相同，但性能更优异的产品将会得到更高的分值。

# 3基本规定

3.0.1 建筑材料种类繁多，涉及到具体材料更是以万计，在绿色建材的评价指标
体系和评价方法上可采用统一的标准，具体的评价细则需要根据不同类型的建筑材料评价细则评价。本条强调不同类型的绿色建材应分类进行评价。

3.0.2在绿色建筑中严禁使用国家及广西建设主管部门向社会公布限制、禁止使用的建筑材料及制品。例如《国家明令禁止使用的建筑材料和技术目录》、《广西建筑节能技术、工艺、材料、设备的推广、限制和禁止使用目录》中限制、禁止使用的建筑材料及制品。

3.0.4 生产场所的规定，应不在风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区，未经过正规程序和国家相关部门许可，未进行环境影响评价及违规自建厂房生产的企业，不得参与绿色建材评价。

3.0.5 本条说明了绿色建材的评价对象，只要是出厂销售的终端产品均可作为绿
色建材的评价对象，生产过程中的半成品或中间产品不能作为绿色建材的评价对象。

某些建材产品可能包括多个类型或系列，如果不同类型或系列产品资源消耗和环境影响差别较大，应分开进行评价。生产工艺、性能指标和对资源及环境消耗相近的产品可作为同类产品进行评价，应避免某些产品评为绿色建材后，将整个企业生产的其它产品都宣传为绿色建材。

3.0.6 绿色建材的评价是基于一定的资料和数据积累，没有一个完整的周期，就难以对绿色建材做出客观正确的评价，因此本导则规定建筑材料产品应在正常生产一年以后进行评价。

3.0.7建筑材料应考虑全生命周期内消耗能源、资源、对环境影响，对原材料、设备、工艺、施工技术、使用过程、废弃后处理等关键技术进行控制，对用能、环境污染、职业健康、质量管理、碳排放情况进行监测或认证，形成评价所需的全生命周期内对产品绿色度控制的资料。

- 4评价与等级划分

4.0.1 绿色建材评价须满足所有控制项要求，实行“一票否决”的原则。控制项全部符合本标准规定即进入评分项、加分项评价流程。 绿色建材的总评分值总分为 105分，其中得分项总分 100 分，优选项总分5 分。

4.0.2~4.0.6  控制项主要包括大气污染物、污水、噪声排放，工作场所环境、安全生产和管理体系等方面的要求。控制项评定结果为符合或不符合； 控制项中有一项不符合本标准规定，即终止绿色建材评价。

评分项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分，得分时根据需要对具体评分子项确定得分值，或根据具体达标程度确定得分值，当评价对象因不适用某条文而不对此项进行参评项时，从100分中减去该条文的分数为该材料的总分做分母，其实际总得分做分子得到的百分率为评价对象的最终总得分率。

加分项是为鼓励绿色建材生产企业提高管理水平，引导企业加大科技创新力度，在评分项得分之和的基础上，对取得相关管理体系认证证书、获得国家及地方科技奖项以及通过相关产品认证的申报产品额外加分，其得分值最终直接加入总分。

4.0.7 本条规定了绿色建材一、二、三星级判定的标准。本标准依据总得分来确定参评项目等级。

- 5 墙体材料

- 5.1 一般规定

5.1.1 规定了适用于本评价标准的相关墙体材料，包括蒸压加气混凝土砌块、页岩多孔砖和空心砌块、自保温砌块、轻质墙板等墙体材料。

- 5.2 控制项

5.2.1 本条规定了墙体材料的生产制备不得以耕地粘土为主要原材料。

生产阶段大气污染物排放主要指颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物的排放。生产企业废气排放应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》 GB16297，三级；或满足地方排放标准的最低要求。

《污水综合排放标准》 GB 8978 中规定生产企业废水各种化学物质的排放浓度限值，主要分为第一类污染物和第二类污染物。第一类污染物主要是指总汞、烷基汞、总镉、总铬、总砷、总α放射性、总β放射性等 13 种，应在车间或车间处理设施排放口采样，其最高允许排放浓度必须符合该标准的要求；第二污染物包含 PH 值、色度、悬浮物、五日生化需要量、化学需氧量、氯化物、苯类有机物、总有机碳等 56 种，应在排放单位排放口采样。

规定企业生产制造阶段噪声排放限值，以保障周围居民的正常生活。企业生产阶段噪声排放来源主要是输送机、搅拌机、破碎机等生产设备产生的噪声。考虑企业生产是连续性生产，须规定白天和黑夜可允许的噪声排放标准。

规定生产制造阶段工作场所环境的要求。影响生产企业工作场所环境包含化学因素和物理因素。化学因素指化学物质、 粉尘、 生物因素， 物理因素指电磁辐射、 激光辐射、 微波辐射、 紫外辐射、高温、噪声等。工作环境的好坏，直接影响工作人员的身体健康。工作人员长期在化学或物理有害物质超过其承受的极限下工作、生活，很容易患上人们常说的职业病。

对企业安全生产水平做具体要求，有利于进一步规范企业安全生产，进一步维护从业人员合法权益，进一步促进安全生产法律法规的落实。

职业安全卫生是绿色建材的一个重要组成部分，生产过程不应对人身造成伤害，而职业健康安全管理体系旨在使组织能够控制其职业健康安全风险，因此要求生产企业必须具备质量、环境和职业健康安全管理体系。

5.2.3 建筑砌块的种类分为烧结类和非烧结类。烧结类砌块主要包括烧结砖，烧结多孔砖，非烧结类主要包括混凝土砌块，空心砌块，粉煤灰砌块等各大类其它品种的砌块，应符合相应的国家、行业及地方标准的有关规定。

5.2.4 所用墙体材料放射性物质的含量必须符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566等标准的要求，才能保证建筑物的使用安全和预期寿命，这是任何建筑都必须满足的条件，也是绿色建筑的最基本要求。只要有一种材料不符合相关行业标准或国家标准要求即判该建筑不具备绿色建筑评价资格。

5.2.6 建筑材料在生产、使用、回收阶段会遗留大量的固体废弃物，包括生产阶段原材料的包装材料和除尘器回收的粉尘、施工应用阶段、回收阶段废弃物等。本条严禁将建筑材料在生产、使用、回收阶段的固体废弃物进行任意丢弃，不直接流散市场或社会中，以免造成二次污染。

- 5.3 评分项

5.3.1  本条规定了墙体材料生产过程的评分权重，评价内容包括节能、减排、安全、便利及可循环指标。

5.3.2 本条文将墙体材料种类分为烧结类与非烧结，同类单位产品能耗应符合单位产品能耗限额标准的准入值或广西行业平均水平的要求。非烧结类砌块（砖）主要有加气混凝土、灰砂砖和水泥制品三类。

本条文单位产品能耗是指单位产品标准煤消耗、电消耗、汽消耗和油消耗之和，其中电消耗、汽消耗、油消耗均应换算成标准煤的消耗，依据能源折标准煤系数为标准进行换算。同时本条评分方法不仅考虑同类建筑材料能耗，还综合考虑不同类别墙体材料的能耗。

5.3.3 原料本地化是减少运输过程资源消耗和能源消耗，降低环境污染的手段之一。若由于某些原因，例如某些特殊原材料本地未大规模生产或本地原材料的技术指标达不到生产要求，需要向外地采购，企业宜采用轮船、铁路运输费用或消耗较低的运输方式。运输半径指原材料供应地点到企业工厂之间的运输距离。

5.3.5 建筑材料生产企业在生产过程中，要实现生产、办公、生活及其他辅助设施的煤、水、热、电、气的分项计量，应尽可能细化。从仪表安装时间或申报绿色建材考核的时间算起，应提供一年以上完整的分项能耗财务账单。如果不能提供某些项目的分项能耗财务账单，可根据月度能耗记录合理拆分。

5.3.6 对大气污染物、污水排放及噪声的要求在控制项的基础上提出了更高的要求。

5.3.7 绿色建材要求产品在全生命周期内减少对天然资源的消耗，企业应积极改进生产工艺，加强工业废水的回收利用，并建立用水管理体系，降低单位产品用水消耗。

5.3.8为更好地利用现有能源；制定标准、测量、记录和报告能源使用、改进及其预计的对削减温室气体(GHG)排放量的影响；能源资源的透明管理和交流；能源管理的最佳做法和良好的能源管理行为；评估并确定新能源效率技术的实施和其优先顺序；通过供应链促进能源效率的框架；和温室气体排放削减计划有关的能源管理改进。聘请具备资质的能源审计单位进行能源审计，或提交能碳排放核查报告。

5.3.9 本条文对企业安全生产水平做具体要求，有利于进一步规范企业安全生产，进一步维护从业人员合法权益，进一步促进安全生产法律法规的落实。

5.3.10~5.3.11 建筑砌块（砖）的种类分为烧结类和非烧结类。烧结类砌块（砖）主要包括烧结多孔砖、烧结多孔砌块、烧结空心砖、烧结空心砌块、烧结保温砖、烧结保温砌块，非烧结类主要包括混凝土砌块，空心砌块，粉煤灰砌块等各大类其它品种的砌块及墙体材料，应符合相应的国家、行业及地方标准的有关规定。

材料的干燥收缩率是体现材料耐久性能的一项重要指标，收缩会导致墙体产生裂缝和变形，它将直接影响建筑物的保温隔热、隔声性能、防火、防水性能，装饰性能和建筑物的使用寿命。因此，作为建筑砌块必须减少材料本身收缩以提高建筑物的耐久性。不同类型的砌块干燥收缩率的标准值差别较大，其干燥收缩指标评价原则针对同一类产品。普通混凝土小型的干燥收缩应满足《普通混凝土小型空心砌块》 GB 8239 的要求，蒸压泡沫混凝土砖和砌块应满足《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》GB/T 29062 的要求，轻集料混凝土小型空心砌块应满足《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229 的要求，蒸压加气混凝土切块应满足《蒸压加气混凝土切块》GB 11968 的要求，其它类别的建筑砌块（砖）应参照现行相关国家、行业、地方及企业标准的有关规定。

强度是承重类砌体材料的最重要的性能指标，实测强度与对应强度等级的比值决定着承重类砌体材料使用的安全性。密度是非承重类砌体材料的最重要的性能指标，设计密度与实测密度的比值决定着非承重类砌体材料的导热系数，从而影响材料的保温隔热性能。

5.3.12~5.3.13 墙体材料包括各种砌块，在符合生产质量和要求的情况下，经过专业化标准设计、模数设计，易于责任明确地解决现场出现的问题，能够在保证施工质量的情况下提高施工速度。有利于于现场施工和安装，易于施工人员操作，提高施工质量。

5.3.14 墙体材料的适用性是指产品应与广西地方的政策相适应、与广西相关部门颁布的产品标准以及应用技术标准相适应、与广西本地使用环境相适应、与广西当地经济发展水平相适应；经济性指同类产品具有较好的性价比，建材产品具有较低价格和优异的性能，可用价值来衡量性价比的好与劣，价值为功能性与制造成本的比值，比值越大产品的性价比越好；当产品涉及多项功能的情况，依据各项功能性的重要性应考虑各项功能的权重系数。

5.3.15 本条文所指的回收再利用是指墙体材料功能终止后的回收和再利用，包括生产企业回收再利用及资源回收利用企业的回收和再利用。《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640对绿色施工中对建筑材料的再利用或循环使用做出了规定，板材、块材等下脚料和撒落混凝土及砂浆应科学利用。根据自身材料特点，制定相应的经济可行、方便施工现场回收和再利用的技术，指导施工人员的回收利用。

5.3.16 本条所指的废弃物和工业副产品是企业产品原材料中掺加的各种废渣或工业副产品等，主要包含稻草、木屑、矿渣、粉煤灰、硫石膏以及企业生产过程中产生的煤渣、回收的烟尘等，但不包括企业生产阶段废弃物。本条文中“比例”是指产品原材料中利用的废弃物和工业副产品所占的重量比。

5.3.17 生产阶段墙体材料包括各种砌块的工业废料主要是指建筑砌块（砖）生产过程中，由于成形、干燥、搬运或焙烧、贮存等工序中产生的废料，包括废坯、废渣、不合格砌块（砖）等。提高墙体材料生产阶段废弃物利用率，加强资源的循环利用，从源头消减污染物的产生，实现行业废料的减量化、资源化、无害化，有利于产业的可持续发展。

- 6 保温材料

- 6.1 一般规定

6.1.1规定了适用于本评价标准的相关保温材料，包括泡沫玻璃、岩棉、矿渣棉制品、挤塑聚苯板、模塑聚苯板等材料。

- 6.2 控制项

6.2.4 燃烧性能是建筑材料重要参数，其中保温材料安全性主要体现在燃烧性能等级上。本条重点是对保温材料使用部位的燃烧性能进行核查，发挥材料性能尽其所用。因此规定了燃烧性能应不低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624规定的B2级的要求。

6.2.7保温材料生产场所（包括原料、成品的储存）如 挤塑聚苯板、模塑聚苯板等材料的生产场所，存在易燃物质，应当符合现行国家标准《建筑防火设计规范》 GB 50016火灾危险乙类的要求。

- 6.3 评分项

6.3.1  本条规定了保温材料生产过程的评分权重，评价内容包括节能、减排、安全、便利及可循环指标。

6.3.4 导热系数是保温板材料性能的重要指标，凡本技术要求中产品标准的性能指标有多个等级划分，均选取最高等级的指标要求。条文中对产品性能指标评分设置不同梯度，从产品最高等级的标准要求及不同类别产品的水平高低。建筑外墙外保温用岩棉制品应满足《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975 的要求，绝热用岩棉、矿渣棉及其制品应满足《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835 的要求，其它类保温材料应符合现行相关国家、行业、地方及企业标准的规定。

6.3.13专业分工细化是所有生产行业的发展必然趋势，可以使责任明确化便于管理和生产。产品在符合生产质量和要求的情况下，经过专业化设计，易于责任明确地解决现场出现的问题，能够在保证施工质量的情况下提高施工速度。产品易于现场施工和安装，易于施工人员操作。通过对使用在外墙转角、女儿墙、顶棚转角、外窗、防火隔离带等部位的建筑材料进行专门设计或形成部品，方便现场施工，提高施工质量。

6.3.14 保温材料施工过程中易产生粉尘、微纤及有机溶剂污染，因此应对其进行控制，避免对环境产生不良影响。

- 7 预拌混凝土

- 7.1 一般规定

7.1.1 在进行绿色预拌混凝土评价时，不同的原材料品种（主要指砂、石、水泥品种）的混凝土类别应进行分组批评价。

- 7.3 评分项

7.3.1 本条规定了预拌混凝土生产过程的评分权重，评价内容包括节能、减排、安全、便利及可循环指标。

7.3.4 混凝土强度是最重要的性能指标，强度等级应达到设计强度。

7.3.8在混凝土强度等级合格前提下，强度分散性按强度等级统计计算，每个等级均应达到规定要求。

7.3.9 混凝土耐久性的提高，可以有效提高混凝土结构是使用年限，从而降低对原材料的开采、能源消耗，也是结构的安全的性能的重要保障之一，因此在耐久性能指标要求方面包括了抗水渗透、抗氯离子渗透、抗碳化及早期抗裂性能。

- 8 建筑节能玻璃

- 8.1 一般规定

8.1.1本条规定了玻璃的绿色评价范围，包括单层、多层窗或幕墙玻璃等构件。

- 8.3 评分项

8.3.1 本条规定了建筑节能玻璃生产过程的评分权重，评价内容包括节能、减排、安全、便利及可循环指标。

8.3.4 热工性能是建筑节能玻璃的重要指标，根据广西本地区分为夏热冬暖和夏热冬冷两个气候区，制定了不同的指标评分要求。

- 9 陶瓷砖

- 9.1 一般规定

9.1.1 本条规定了进行绿色建材评价的陶瓷砖范围。

- 9.3 评分项

9.3.1 本条规定了陶瓷砖生产过程的评分权重，评价内容包括节能、减排、安全、便利及可循环指标。

9.3.4 对陶瓷砖包括空心干挂陶瓷板、广场砖及其他产品的陶瓷砖的厚度按三个等级进行评价。

9.3.6 本条文规定陶瓷砖放射性物质严禁超标，保障人们身体健康。陶瓷砖放射性污染主要指内照射指数（IRa ）和外照射指数（Iγ）超标，陶瓷砖的放射性存在主要取决于各种粘土和矿物原料的放射性元素的分布，含放射性元素各种粘土和矿物原料的用量、各种添加剂和原料的性质。尤其是当为了使陶瓷制品白色效果较优，往往会加入一定量的硅酸皓超细粉。如加入量比例控制不好，陶瓷制品的放射性会严重超标。放射性物质超标的制品，人们在长期使用或接触的过程中，会通过人呼吸系统诱发癌变。外辐射能对人体神经系统，造血器官、消化系统和生殖系统等造成危害，严重者会诱发癌症。

9.3.9 对地面砖的防滑系数或用于潮湿地面的地面砖摩擦性能进行了评价，而墙面砖背面应有背纹，并应符合相应国家标准的规定。

9.3.15 生产阶段陶瓷砖工业废料主要是指陶瓷制品生产过程中，由于成形、干燥、施釉、搬运、焙烧及贮存等工序中产生的废料，包括废坯、废釉浆、废瓷、废石膏等。随着社会经济及陶瓷工业的快速发展，陶瓷工业废料日益增多，它不仅对城市环境造成巨大压力，而且还限制了城市经济的发展及陶瓷工业的可持续发展。提高陶瓷工业废料利用率，加强不可再生资源的循环利用，从源头消减污染物的产生，实现陶瓷工业废料的减量化、资源化、无害化，有利于陶瓷产业的可持续发展。根据《陶瓷行业清洁生产评价指标体系（试行）》，废瓷（废石膏、废坯）使用量是指本组织产生的废瓷（废石膏、废坯）被本组织自用和被其他组织使用的总量之和，例如废石膏可以用作水泥厂生产水泥的原料。废瓷（坯）利用率（%）是指废瓷（坯）使用量（t）与废瓷（坯）产生量（t）之比，其计算公式为：
废瓷（坯）利用率（%）=废瓷（坯）年使用量（t）/废瓷（坯）年产生量（t）×100%
废釉浆回收利用率（%）是指被回收并重复利用的量（t）与废釉浆产生量（t）之比，其计算公式为：
废釉浆回收利用率（%）=废釉浆年回收利用量（t）/废釉浆年产生量（t）×100%
废石膏利用率（%）是指废石膏使用量（t）与废石膏产生量（t）之比，其计算公式为：
废石膏利用率（%）=废瓷（坯）年使用量（t）/废瓷（坯）年产生量（t）×100%

- 10 预拌砂浆

- 10.1 一般规定

10.1.1 本条规定了预拌砂浆绿色建材评价范围，为适用于民用与工业建筑物上使用的预拌砂浆，包括普通砂浆、隔声砂浆、抹面砂浆、粘结砂浆、抗裂砂浆等。

10.1.2 本条规定了预拌砂浆生产使用的废弃物范围，包括指粉煤灰、经煅烧或自燃的煤矸石、炉渣、矿渣、磷石膏、建筑垃圾和循环再利用材料。

- 10.2 控制项

10.2.4 本条规定了预拌砂浆进行绿色建材评价，其性能应满足现行国家标准、地方等有关标准的规定。

- 10.3 评分项

10.3.1 本条规定了预拌砂浆生产过程的评分权重，评价内容包括节能、减排、安全、便利及可循环指标。

10.3.6 预拌砂浆厂对大气的污染主要是粉尘颗粒物排放，因此要求排放的颗粒物应符合各地方标准对当地大气颗粒物排放规定。

10.3.7 本条文规定普通砂浆的散装率，特种砂浆的袋装率的评价规则。包装材料的要求，是为减少包装制品在生产和使用阶段中对环境和人体健康的影响，改善环境质量，提倡企业生产和使用散装和尽量减少袋装的砂浆。

10.3.9~10.3.10  预拌砂浆包括普通砂浆、隔声砂浆、抗裂砂浆、抹面砂浆及粘结砂浆，并根据不同的砂浆性能强度指标分为抗压强度和原始拉伸粘结强度，规定了不同强度性能指标实测值与设计值的比值和离散程度。

10.3.11  预拌砂浆耐久性的提高，根据不同的砂浆性能指标分为收缩性、耐水、热老化后的拉伸粘结强度指标，并规定了不同耐久性能指标实测值与设计值的比值。

10.3.14 对预拌砂浆保水率和一定条件下的拉伸粘结强度的实测值和与设计值的比值进行了评价，保水性能好，能够在保证施工质量的情况下便于现场施工和安装，便于施工人员操作，提高施工速度。

- 11水性涂料材料

- 11.1 一般规定

11.1.1 本条规定了参与绿色建材评价的水性涂料的适用范围。

- 11.3 评分项

11.3.1 本条规定了水性涂料生产过程的评分权重，评价内容包括节能、减排、安全、便利及可循环指标。

11.3.2 原料本地化是水性涂料单位产品生产能耗与生产企业水性涂料的产能大小有关，评价时按其产能划分为两类进行评价。本条规定按企业年产量划分是是参照上海市在编地方标准《建筑涂料单位产品能源消耗限额》。

11.3.5 涂料的单位产品原材料消耗一般用生产每吨产品的原料量表示。原材料消耗应按国家统计部门有关规定以原始原料计算表示。但由于涂料产品生产过程中的工序比较多，半成品品种也比较多，有的半成品又由多次过程生产而成，因此，为便于计算，也有用原始原料和半成品（或从市场上购买回来的原料半成品）混合量表示。《涂料制造业清洁生产评价指标体系（试行）》 规定国内建筑乳胶漆行业原材料消耗清洁生产的评价基准值为 1.015t/t 产品。

11.3.6 绿色建材要求产品在全生命周期内减少对天然资源的消耗，水性涂料在生产过程需要消耗大量的水资源，企业应积极改进生产工艺，采用高效生产设备，并建立用水管理体系，加强建筑水性涂料生产工艺用水和车间清洁用水管理，降低单位产品水消耗。
根据《涂料制造业清洁生产评价指标体系（试行）》，本条文中的淡水消耗是指新鲜水消耗，包括生产工艺用水和车间清洁用水，不包括原料用水和生活用水的相关数据，国内建筑乳胶漆行业新鲜水消耗清洁生产的评价基准值为 0.25t/t 产品，其计算公式为：
新鲜水消耗量（t/t 产品）=企业年新鲜水用量（t）/产品年产量（t）

11.3.10 水性涂料在生产过程中，应注意降低生产、使用、回收阶段固体废弃物排放。在水性涂料绿色建材评分过程中，专家可结合企业《环境影响评价报告书（表）》、《环境影响评价批复文件》、《竣工环境保护验收意见》或《环境监测报告》或《固体废物处置方案》、《固体废物处置实施情况报告》综合评分。

11.3.11 本条文规定水性涂料的包装技术要求，是为减少包装制品在生产和使用阶段中对环境和人体健康的影响，改善环境质量，解决白色污染问题，提倡企业生产和使用可降解或可回收利用包装制品。同时，水性涂料在包装过程应节约材料，避免过度包装。水性涂料的包装材料和包装技术要求应符合《环境标志产品技术要求 包装制品》HJ/T 209和《涂料产品包装通则》GB 13491 的规定。其中包装材料产品生产过程中应禁止使用聚氯乙烯塑料。钢板、瓦楞纸板等包装材料符合有关国家标准的规定，不应与盛装产品发生任何影响产品质量的物理和化学作用。

11.3.12 本条文规定建筑水性涂料施工阶段有效利用率，是为了减少涂料在施工过程中的损耗，降低资源的浪费，同时减少涂料施工过程中对环境的污染。提倡企业根据水性涂料的品种、特性以及施工环境，合理选择施工工艺，并提高操作人员的技能，提高涂料利用率。

11.3.14 水性涂料中对人体健康有害物质含量主要指 VOC、Hg、Cd、Pb、Cr、游离甲醛、苯类物质总量、乙二醇醚及酯类总量。其中，其中有毒有害物质允许含量限值是依据《环境标志产品技术要求 水性涂料》HJ/T HJ 2537 的规定而设立的。

11.3.15 生出厂合格率的高低关系生产企业产品总体质量水平，控制出厂合格率是确保产品质量的重要环节，绿色建材要求水性涂料产品合格率为 100%。

- 12 其 他

12.0.1 建筑材料种类繁多，涉及到具体材料更是以万计，不可能逐一列出评价标准，因此其他建材产品在符合绿色建材定义和基本要求的前提下，可参照本导则的评价方法和技术指标进行评价。

- 13 加 分 项

13.0.1 建筑材料生产过程中采用了先进的生产工艺或生产设备，淘汰落后产能，有效降低生产能耗，提高产值质量的同时，减少污染物的排放，对环境影响明显低于行业平均水平。